Исследование новых рецепторных материалов для чувствительных газовых сенсоров на основе органических полевых транзисторов

Боткина П.Д.

Студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

Факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия

E-mail: botkina.polina@mail.ru

В ходе развития заболеваний в человеческом организме выделяются специфические химические соединения, называемые маркерами заболеваний. Эти соединения попадают в систему кровообращения и могут выводиться через лёгкие. [3] Различные нарушения в организме приводят к наличию в выдыхаемом человеком воздухе специфичных маркеров, которые не вырабатываются или вырабатываются в меньшем количестве при нормальных физиологических процессах. Анализ и идентификация этих соединений могут быть использованы для быстрой неинвазивной диагностики различных заболеваний.

Широкий выбор и дизайн новых органических материалов открывает большие возможности для создания газовых сенсоров на основе устройств органической электроники. Один из перспективных методов анализа заключается в применении газовых сенсоров на основе органических полевых транзисторов (ОПТ). Известно, что основная плотность носителей заряда в работающем ОПТ находится вблизи границы слоев полупроводник/диэлектрик.[2]  Следовательно, модификация этой границы, например, внедрение рецепторного слоя, будет способствовать увеличению чувствительности и селективности устройств.[1]

В данной работе были изготовлены ОПТ на основе органического полупроводника производного нафталиндиимида. В качестве рецепторного материала впервые было исследовано производное 1,4,9-триазафеналена. Разработанные устройства продемонстрировали значительное и обратимое увеличение тока сток-исток IDS под воздействием 1 ppm таких аналитов, как аммиак, диметиламин и триметиламин. Было показано, что устройства c триазафеналеном обладают в 2 раза большей чувствительностью к вышеперечисленным аналитам по сравнению с устройствами без рецепторного слоя.

Вторая часть работы посвящена исследованию производного фуллерена С60 в качестве рецепторного материала в ОПТ в комбинации с различными полупроводниковыми материалами. Устройства с производным фуллерена С60 на границе полупроводник/диэлектрик продемонстрировали великолепную чувствительность по отношению к аммиаку (около 50%). Было установлено, что чувствительность сенсоров увеличивается за счет непосредственного взаимодействия аналита с молекулами рецептора.

Таким образом, мы показали, что применение производных 1,4,9-триазафеналена и фуллерена С60 в качестве рецепторного слоя в газовых сенсорах на основе ОПТ способствует значительному увеличению чувствительности устройств аммиаку и алифатическим аминам, являющихся маркерами хронических заболеваний печени и поджелудочной железы.

- Lukashkin N., Sagdullina D., Zhidkov I., Kurmaev E., Troshin P. Amine-selective gas sensor based on organic field-effect transistor with the porphyrin monolayer receptor // Synthetic Metals. 2020. №260, 116295

- Meller G., Grasser T. Advances in Polymer Science: Organic Electronics. Springer-Verlag, Berlin. 2010.

- Wilson A.D. Advances in Electronic-Nose Technologies for the Detection of Volatile Biomarker Metabolites in the Human Breath //Metabolites. 2015, №5. p. 140-163.