Новая фаза изученного соединения: 
от Cu(CCl3COO)2·3H2O к Cu2(CCl3COO)3(OH)·5H2O

Волкова К.Р., Пушихина О.С.

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Химический факультет, Москва, Россия

E–mail: Kamilla.Volkova@chemistry.msu.ru

Карбоксилаты металлов, как класс металлокомплексных соединений, обладают большим разнообразием структурных возможностей, известны как моно-, так и би-, и полиядерные комплексы карбоксилатов, включающие один или несколько металлов [1]. Однако они вызывают не только теоретический интерес, но и находят широкое применение в каталитических [2] и биомиметических системах, входят в состав промежуточных соединений многих метаболических процессов.

Структура карбоксилатов сильно зависит от методики синтеза [3, 4], так, минимально изменив условия получения одного комплекса, можно выделить соединение, обладающее иной структурой, составом, а значит и физическими свойствами.

Таким образом, модифицировав привычную методику синтеза трихлорацетата меди Cu(CCl3COO)2·3H2O [3], удалось выделить новое комплексное соединение состава Cu2(CCl3COO)3(OH)·5H2O (1), обладающее необычной структурой. В отличие от известного тригидрата, имеющего островной мотив кристаллической структуры 
(рис.1, а), соединение 1 совмещает в себе два различных типа координации иона меди (рис.1, c). Первый тип идентичен мотиву тригидрата, а второй представляет собой бесконечную цепочку ионов меди, связанных между собой трихлорацетат-, гидроксил-ионами и мостиковыми молекулами воды (рис.1, b).

Рис.1. Два типа структурных фрагментов — молекулярный Cu(CCl3COO)2·3H2O (а), цепочечный [Сu(CCl3COO)(OH)(H2O)]n (b) и фрагмент кристаллической 
решетки соединения 1 (c)

Однофазность полученного поликристаллического образца была подтверждена методом РФА. Кристаллическая структура нового соединения установлена методом РСА. Характеризация с помощью дифракционных методов, а также анализ термической устойчивости полученного вещества проведены в центре коллективного пользования МГУ имени М.В. Ломоносова.

Работа выполнена при поддержке программы развития МГУ имени М.В. Ломоносова.

Литература

[1] Legendziewicz J., Borzechowska M., Oczko G. et al.  Spectroscopy and magnetism of polymeric Ln(CCl3COO)3·2H2O and their heteronuclear Ln2Cu(CCl3COO)8·6H2O analogues (Ln=Sm, Gd)// New J. of Chem., 2000, Vol.24, Iss.1, pp.53-59.

[2] Zhao N., Li Y., Gu J. et al.  New Copper (II) Coordination Compounds Assembled from Multifunctional Pyridine-Carboxylate Blocks: Synthesis, Structures, and Catalytic Activity in Cycloalkane Oxidation// Molecules, 2019, Vol.24, Iss.1, pp.67-81

[3] Bateman W.G., Conrad D.B.  Some salts of the Halogenoacetic Acids// J. Am. Chem. Soc. 1915, Vol.37, Iss.11, pp.2553-2560

[4] Patel K. S., Faniran J.A., Earnshaw A.  Magnetic and IR studies of copper (II) chloroacetates //J. Inorg. Nucl. Chem., 1976, Vol.38, Iss.2, pp.352-357