Смешаннолигандные комплексы лантаноидов на основе 1,2,3-триазол-4,5-дикарбоновой кислоты

Сидорук А.В.1, Лунёв А.М.1,2, Белоусов Ю.А.1,2

Студент

1 Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова,
Химический факультет,

Москва, Россия

2 Физический институт имени П.Н. Лебедева РАН, 119991, Москва

E-mail: avs_1999@mail.ru

Рис.1. кристаллическая структура [NMe2H2][Eu(TDA)(HCOO)]

Редкоземельные элементы принято разделять на 2 подгруппы: «цериевую» для «легких» лантанидов от Ce до Eu и «иттриевую» для «тяжелых» лантанидов от Gd до Lu. Несмотря на структурные отличия, однотипные соединения имеют сходство в химических и физических свойствах. Это дает возможность получения изоструктурных комплексов для некоторых РЗЭ.

Люминесцетные комплексы РЗЭ находят широкое применение в OLED-устройствах и при создании сенсорных материалов. Особый интерес представляют ИК-излучающие производные Nd3+, Er3+, Yb3+.

Ранее [1] получен кристаллический MOF на основе 1,2,3-триазол-4,5-дикарбоновой кислоты (H3TDA) состава (NMe2H2)[EuTDA(HCOO)] (рис.1). Сольвотермальный синтез в смеси диметилформамид – вода позволил получить структуру, в которой катион NMe2H2+ находится в порах анионного каркаса.

В этой работе в аналогичных условиях синтезированы комплексы для всего лантаноидного ряда (рис.2). В ряду La-Dy образуются комплексы, изоструктурные известному европиевому. За счёт этого явления появляется возможность получать структуры, содержащие несколько лантаноидов. Например, присутствие Gd или La уменьшает концентрационное тушение (рост квантовых выходов), а наличие нескольких люминесцирующих ионов позволяет создавать люминофоры с различными цветовыми параметрами.

Для лантаноидов конца ряда (Ho-Lu) структура комплексов меняется, при этом наблюдается закономерное изменение межплоскостных расстояний в сторону их уменьшения от Ho к Lu.

Рис.2 Данные рентгеновских дифрактограмм для комплексов лантаноидного ряда.

- Ю. А. Белоусов, В.Е. Гончаренко, А.М. Лунёв, А.В. Сидорук, С.И. Беззубов, И.В. Тайдаков. Новые смешанолигандные  формиаттриазолдикарбоксилаты  европия  и  гадолиния:  синтез,  структура  и  люминесцентные  свойства // Координационная химия, 2020, T. 46 № 5 с. 1-8.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 19-03-00263.