Элементы механики материалов с позиций оценки эффективности представительных характеристик титановых сплавов

Муратаев Т.А., Колесников Д.Н., Махмутянов А.Н.

Студент

Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ, Казань, Россия

E-mail: to-technosvar@mail.ru

Титановые сплавы, используемые при изготовлении дисков компрессора. Ониобеспечивают необходимую работоспособность в условиях комбинированного воздействия растяжения – сжатия в сочетании с циклическим изгибом при температурах до 550ОС [1-5]. В ступенях КВД с высокой степенью сжатия воздуха необходима проработка массивных участков металла дисков при ковке и штамповке, чему отвечает титановый сплав ВТ22 [6].

При комплексном исследовании сплава с широким разнообразием структуры и свойств, используются фрагменты прокованного металла диска, штамповок, выполненных в три, пять и восемь переходов, а также плиты и прутки. Установлена иерархия структуры титановых сплавов и свойств конструкционной прочности (КП)по характеристикам: усталости металла, пластичности, ударной вязкости, прочности и статической трещиностойкости. Предварительно усталостные трещины выращиваются на установке УМП-02. Определены закономерности характеристик свойств и микроструктуры сплава ВТ22. Обосновываются технология штамповки и структура металла по критериям сопротивления усталости и характеристикам истинной диаграммы деформирования(SК, εв, m(0) и EК- т.е.: сопротивлению отрыва, равномерной пластичности, коэффициенту деформационного упрочнения и предельному модулю «Ильюшина»), ударной вязкости (КСТ, КСUt) и предельному значению коэффициента интенсивности напряжений (KIC). Наиболее представительными критериями, обеспечившими повышение исходного уровня свойств (поковок и штамповки в 3 перехода) за счет новой технологии восьми переходной штамповки до требуемого уровня, проявили себя следующие, улучшив свои значения:EК в 3,75 раза, χ= σвр /σвсж - в 3,5 раза, εϴf (при σZ/σϴ = 0,5) в 3,2 раза, ψв 3,1 раза и m(0) в 1,7 раз.

Полученные результаты обеспечили улучшение характеристик конструкционной прочности сплава ВТ22 в разы и позволили заметно ускорить доводку ГТД в целом.

Литература

- Муратаев Ф.И., Шканов И.Н. Обоснование технологии обработки дисков компрессоров по характеристикам статического и циклического деформирования //Известия вузов «Авиационная техника», 1999, № 1. с43-47.

- Муратаев Ф.И., Муратаев А.Ф. Исследование повреждаемости металла дисков компрессора ГТУ // ISSN 2078-6255. Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева 2016 №4. С. 31-35.

- Муратаев Ф.И., Хакимов С.Ш. Обоснование микроструктуры и соотношений характеристик прочности и пластичности титановых сплавов по критериям сопротивления усталости // Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева, 2014. № 3. С.110-113.

- Ф.И. Муратаев, А.Ф. МуратаевСтруктура и свойства конструкционной стали после длительного перегрева // Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева 2016, №3. С. 82-86.

- Полмеар Я. Лёгкие сплавы: от традиционных до нанокристаллов – М: Техносфера, 2008.-464с.

- Муратаев Ф.И., Жаржанази М.А. Обеспечение конструкционной прочности титановых сплавов по критериям предельной пластичности и сопротивления усталости // Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева, 2013. №1. С.50-54.