Мессбауэровское исследование смешанновалентных манганитов YMn2-xFexO5

Ефимова А.С.

Студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, факультет наук о материалах, Москва, Россия

E-mail: a.s.efimova808@gmail.com

Сложные оксиды марганца с общей формулой RMn2O5 (где R = Ln, Y и Bi), имеют орторомбическую кристаллическую решётку, в которой разновалентные катионы марганца Mn3+ и Mn4+ занимают две неэквивалентные кристаллографические позиции с разным кислородным окружением – квадратные пирамиды и октаэдры, соответственно. Необычная кристаллическая структура, ян-теллеровский характер катионов Mn3+, а также конкуренция обменных взаимодействий между двумя подрешётками марганца – все эти факторы в совокупности приводят к тому, что многие составы RMn2O5 являются мультиферроиками с неколлинеарной (геликоидальной) магнитной структурой. Однако, многие вопросы, связанные, например, с механизмом появления сегнетоэлектрической поляризации в манганитах RMn2O5, остаются малоизученными. Так, в литературе нет никаких данных о возможности быстрого электронного обмена (перескока) между катионами Mn3+ и Mn4+, который ранее наблюдали в других смешанновалентных манганитах, например, АMn7O12 (A = Ca, Sr, Cd, Pb) [1].

В настоящей работе для изучения особенностей локальных кристаллографической и магнитной структур RMn2O5 была применена мессбауэровская спектроскопия на примесных атомах 57Fe. Для исследования был выбран иттрий-содержащий манганит YMn2O5, при этом для мессбауэровских измерений синтезировали образец, допированный небольшим количеством зондовых катионов железа (1.5 ат. %). Также был получен ряд твёрдых растворов YMn2-xFexO5 (0 < x ≤ 0.5).

Мессбауэровские измерения проводились в широком диапазоне температур выше TN = 45 K. Показано, что при T = 300 K мессбауэровский спектр YMn1.9757Fe0.03O5 содержит несколько компонент, самая интенсивная из которых соответствует катионам 57Fe3+ в позициях трехвалентного марганца, тогда как ~20% зондовых атомов железа стабилизируется в октаэдрах Mn4+O6. Предложенная интерпретация была подтверждена полуэмпирическими расчётами параметров градиента электрического поля (ГЭП) на ядрах 57Fe, проведенными в рамках ионной модели. Расчёты также позволили оценить взаимное расположение осей ГЭП и кристаллографических осей, что в дальнейшем будет использовано при анализе мессбауэровских спектров в области магнитного упорядочения (T < TN). Изучены особенности распределения железа в структуре YMn3+Mn4+O5: доля гетеровалентного замещения Mn4+ катионами  Fe3+ в образцах состава YMn2-xFexO5 растёт при увеличении (x).

Измерения спектров при температурах от 77 K до 700 K не выявили значительных изменений в их структуре, а на температурных зависимостях сверхтонких параметров ядер 57Fe не наблюдается никаких аномалий, что может указывать на отсутствие быстрого электронного обмена между Mn3+ и Mn4+.

Литература

1. Глазкова Я. С., Русаков В. С., Соболев А. В., Мацнев М. Е., Гапочка А. М., Губайдулина Т. В., Пресняков И. А. Зондовая мессбауэровская диагностика зарядового упорядочения в манганитах CaCuxMn7-xO12 (0  x  1) // ЖЭТФ 2019, Т. 156 № 6(12), с. 1115-1128.