Сравнительное исследование методов синтеза наночастиц СsPbBr3

Пундиков К.С.1

Студент

Липецкий Государственный Технический Университет,

1Физико-технологический факультет, Липецк, Россия

2Институт проблем химической физики, Черноголовка, Россия

E-mail: kkbhbr2010@yandex.ru

Галоидные перовскиты в наноразмерном состоянии обладают уникальными свойствами: высокой стабильностью, узким спектром и высоким квантовым выходом люминесценции (доходящим до 90%), возможностью регулирования максимума спектра люминесценции в широком диапазоне длин волн от 400 до 700 нм за счет варьирования галоидов в составе перовскитов [1]. Большинство методов синтеза галоидных наночастиц перовскитов требуют поддержания высокой температуры и инертной среды, однако с 2016 года появилось несколько работ, в которых наночастицы были синтезированы при комнатной температуре [2–5].

Мы изучили три метода синтеза при комнатной температуре, которые не требуют поддержания высокой температуры реакционной среды и инертной атмосферы, и для полученных наночастиц сравнили их спектрально-люминесцентные свойства и другие физико-химические характеристики.

В первом методе  образование наночастиц перовскитов происходит сразу после впрыскивания  раствора деметилформамида содержащего CsBr и PbBr2 в толуол. После впрыскивания прекурсорного раствора в толуол растворимость ионов падает на шесть порядков, и за счет сильного пересыщения происходит  резкое образование кристаллов. Синтез наночастиц перовскитов проводится в присутствии различных лигандов, таких как олеиновая кислота (OA), олеиламин (OAm) и n-октиламин (nOCA), роль которых заключается в контроле размера кристаллов и диспергировании наночастиц в неполярных растворителях. [3, 4]. Во втором методе требуется приготовление стабильной микроэмульсии, в которой CsBr и PbBr2 равномерно распределены по всему объему реакционного сосуда, и синтез наночастиц начинается после добавления демульсификатора и разрушения микроэмульсии [2]. Третий подход также использует эмульсию, в которой PbBr2 и HBr  растворяются в полярной фазе,  и прекурсор Cs+ в виде предварительно приготовленного олеата в неполярной фазе [5].

В данной работе наночастицы CsPbBr3  были подготовлены тремя методами.  Для полученных наночастиц перовскитов были получены спектры поглощения, возбуждения и люминесценции, матрицы люминесценции, измерены времена жизни люминесценции. Размеры наночастиц были получены методами динамического светорассеяния DLS и TEM.

- Литература

1. L. Protesescu, S. Yakunin, M.I. Bodnarchuk. // Nano Lett. 2015, 15, 6, 3692-3696.

2. Huang H, Zhao F, Liu L, Zhang F, Wu XG, Shi L, Zou B, Pei Q, Zhong H. // ACS Appl Mater Interfaces. 2015 Dec 30, 7(51):28128-33.

3. Xiafang Du, Guan Wu, Jian Cheng, Hui Dang, Kangzhe Ма, Ya-Wen Zhang, Peng-Feng Tan and Su Chen. // RSC Adv., 2017,7, 10391-10396.

4. Xiaoming Li, Ye Wu, Shengli Zhang. // Adv. Funct. Mater. 2016, 26, 2435–2445.

5. Yuhai Zhang, Lutfan Sinatra, Erkki Alarousu, Jun Yin, Ahmed M. El-Zohry, Osman M. Bakr and Omar F. Mohammed. // J. Phys. Chem. C 2018, 122, 11, 6493-6498.