Получение инвертированных опалов серебра

Арабов Р.И., Григорьева А.В., Комарова М.Ю.

Студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

факультет наук о материалах, Москва, Россия

E–mail: rust.arabov@gmail.com

В настоящее время сенсоры на основе эффекта гигантского комбинационного рассеяния (ГКР) разрабатываются для практического применения в химическом анализе, биологии, медицине, фармацевтике, экологии, судебной практике. Эффект ГКР заключается в усилении сигнала КР молекул при помещении их в раствор с металлическими наночастицами или на поверхность ГКР-активных подложек. Усиление сигнала обусловлено эффектом поверхностного плазмонного резонанса, который возникает при облучении наночастиц металла светом. Наиболее распространёнными материалами, используемыми для создания ГКР-активных подложек, являются благородные металлы, в частности, серебро. Инвертированные опалы, получаемые путём заполнения пустот коллоидных кристаллов серебром с последующим удалением матрицы, перспективны для использования в ГКР-спектроскопии. Электрохимический метод осаждения серебра позволяет получать инвертированные опалы с заданными параметрами, чем привлекателен и для данной задачи.

Целью данной работы является получение инвертированных опалов серебра (ИОС), перспективных для использования в спектроскопии гигантского комбинационного рассеяния. В ходе работы будут решены задачи по синтезу и исследованию электролитов серебрения (кислых и нейтральных), получению и исследованию прямых опалов из полистирольных микросфер и ИОС методами растровой электронной микроскопии (РЭМ), рентгеноспектрального микроанализа (РСМА), спектроскопии диффузного и зеркального отражения (СДО, СЗО), рентгенофазового анализа (РФА).

В ходе работы были получены нитратный, цитратный, роданистый, иодистый и тиосульфатный электролиты серебрения. Для роданистого, иодистого и тиосульфатного электролитов были сняты циклические вольтамперограммы, с помощью которых осуществлялся подбор оптимальных условий синтеза плёнок и ИОС. Были получены гладкие серебряные плёнки на подложках из ITO и серебра, ИОС на подложках из ITO и золота. Синтез ИОС осуществлялся по следующей схеме: получение прямого опала из полистирольных микросфер на проводящей подложке (ITO или ITO со слоем золота), электроосаждение серебра на эту подложку, химическое удаление микросфер с помощью неполярного растворителя.