Исследование свойств тонких углеродных пленок, синтезированных методом плазменной и тепловой обработок

Местников Н.И.

Студент

Северо-восточный Федеральный Университет им. М.К. Аммосова

Физико-технический институт, Якутск, Россия

E–mail: nmest98@gmail.com

Тонкие углеродные пленки нанометровых толщин привлекают к себе внимание как перспективные материалы для микро- и наноэлектроники, оптоэлектронных и сенсорных устройств.

В данной работе углеродные пленки толщиной до 100 нм синтезированы осаждением в плазме метана (СН4) углерода на поверхности различных подложек (Si, SiO2 и кварцевое стекло) и последующей термообработкой в атмосфере аргона при температурах от 6500 до 8000С [1]. Осаждение атомов углерода проводилось с помощью индуктивно-связанного источника плазмы мощностью 200 Вт при частоте 13,56 МГц. Длительность обработки составляла 6 и 9 минут.

Таблица 1 Условия получения углеродных плёнок

| Тип подложки | Мощность плазмы, Вт | Время обработки в плазме, мин | Температура термообработки, оС | Время термообработки, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SiO2 | 200 | 6 | 650, 700, 750, 800 | 15, 30 и 45 |
| Si | 200 | 6 | 650, 700, 750, 800 | 30 и 45 |
| Кварцевая пластина | 200 | 6 и 9 | 650 | 30 |

Исследования оптических свойств проведены в ИК-, видимом и УФ-диапазонах с помощью ИК-микроскопа «SPOTLIGHT 200» и спектрофотометра «Lambda 750S». Зависимости тока от освещенности проведены двухзондовым методом при различных напряжениях (от -13 до +13 В) и температурах (от 80 до300о К) образца.

Из проведенных измерений следует, что наибольшее поглощение наблюдается в УФ - области при λ < 250 нм. Также наблюдаются пики поглощения в ИК - области. При увеличении модуля напряжения величина фототока возрастает. При уменьшении температуры фототок уменьшается. Кроме того, наблюдается зависимость величины фототока от выбранной подложки: наименьший фототок наблюдался в углеродных пленках на кварцевой подложке, а наибольший на Si и достигал нескольких мА. Также величина фототока проявляет зависимость от условий термообработки. В работе будет проводится обсуждение полученных данных.

Литература

- Neustroev E. P., Popov V. I., Prokopiev A. R., Davydova Z. Y., Semenov S. O.. Formation of nanographite on SiO2 substrate by plasma deposition of carbon and subsequent annealing // AIP Conference Proceedings - 2019. Vol. 2179. -  P. 020019(1-8)

- Uddin M. A., Choudhury M. S. H., Mominuzzaman S. M. Characterization of carbon thin films electrodeposited on Aluminium, Copper and Silicon substrates //International Conference on Electrical & Computer Engineering (ICECE 2010). – IEEE, 2010. – С. 206-209.