Синтез наноразмерного метагидроксида марганца MnO(ОН)

Ремизов Д.М., Блинов А.В., Маглакелидзе Д.Г.

Студент

1ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», Физико-Технический Факультет, кафедра физики и технологии наноструктур и материалов, Ставрополь, Россия

E-mail: remizov22@list.ru

В настоящее время оксо- и гидроксосоединения марганца в связи с их высокой каталитической активностью и превосходной селективно-сорбционной способностью активно применяются в таких сферах человеческой деятельности, как: медицина, электроника, энергетика, промышленное производство и многие другие отрасли [1,2].

В рамках данной работы стояли задачи синтеза наночастиц MnO(ОН), стабилизированных цистеином, а также исследования их оптических свойств, морфологии, элементного и фазового состава.

В работе представлен способ синтеза наночастиц метагидроксида марганца, стабилизированного L-цистеином. В качестве готовой методики использовался метод химического восстановления. Данный метод основан на том, что KMnO4, как сильный марганец-окислитель, способен реагировать с некоторыми восстановителями с образованием MnOn. Такой способ часто проводится в водном растворе при комнатной температуре, и продукт представляет собой MnO2 [3,4].

Для исследуемых образцов были получены: СЭМ-микрофотографии наночастиц, фазовый состав методом РФА, построены модели молекулярных структур и проведен квантово-химический расчет.

В результате исследования были синтезированы наночастицы MnO2 сферической формой со средним гидродинамическим радиусом 25 – 30 нм и диаметром 41 – 72 нм. По микрофотографиям было установлено, что частицы MnO(ОН) также обладают сферической формой, а их диаметром составил порядка 16 – 25 нанометров. Из РФА стало известно, что образец закристаллизован в орторомбической структуре с пространственной группой Pnma. В ходе моделирования были построены HOMO и LUMO орбитали. На основании полученных данных система C5H11NO2S – MnO(ОН) выделяется, как наиболее стабильная из всех изученных моделей, так что по сравнению с остальными, ее энергетическое состояние является выгодным.

Из проведенного анализа стало известно, что механизм стабилизации наночастиц метагидроксида марганца, путем взаимодействия атома кислорода карбоксильной группы, входящего в структуру цистина, с вакансиями кислорода в подрешетке неметалла элементарной ячейки диоксида марганца является наиболее вероятным, так как обеспечивает минимальное значение полной энергии модели.

Литература

1. Qing S., Bingcai P., Bingjun P. et al. // Sci. Total Envir. 2009. V. 407. N 21. P. 5471–5477.

2. Zhi-liang Z., Hing-mei M., Rong-hua Z. et al. // J. Envir. Sci. 2007. V. 19. N 6. P. 652–656.

3. Thackeray M. M. Manganese oxides for lithium batteries //Progress in Solid State Chemistry. – 1997. – Т. 25. – №. 1-2. – С. 1-71.

4. Prasad P. et al. Multifunctional albumin–MnO2 nanoparticles modulate solid tumor microenvironment by attenuating hypoxia, acidosis, vascular

endothelial growth factor and enhance radiation response //ACS nano. – 2014. – Т. 8. – №. 4. – С. 3202-3212.