Влияние внешнего магнитного поля и изменение потенциала при осаждении нанопроволок методом матричного синтеза на магнитные свойства

Гилимьянова А.Р.1,2, Черкасов Д.А.2, Савченко Е.С.1, Долуденко И.М.2, Каневский В.М.2, Менушенков В.П.1, Загорский Д.Л.2

Студент

1НИТУ «МИСиС», институт новых материалов и нанотехнологий, кафедра физического материаловедения, Москва, Россия

2ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН, Москва, Россия

E-mail: gilimyanova2010@yandex.ru

В настоящее время широко применяются наноструктурные материалы. Одним из наноматериалов являются одномерные структуры – нанопроволоки (НП), Нанопроволоки применяются в биологических датчиках, в нанокомпьютерах, а также в качестве термического одеяла на скафандре, которое защищает кожу от инфракрасного излучения и т.д. Такие структуры синтезируются методом матричного синтеза. Этот метод представляет собой гальваническое осаждение металла в поры трековых мембран и даёт возможность получить НП как из чистого металла, так и из сплавов. В настоящей работе исследуются магнитные металлы группы железа (Fe, Co, Ni) – как НП из чистых металлов, так и их сплавы. Отметим, что применение сплавов даёт возможность улучшить магнитные характеристики. (Например, известно, что сплав FeNi (80% - Ni) – типичный магнитомягкий материал (пермаллой), а FeCo (50% - Fe, 50% - Co) – магнитотвердый). Метод матричного синтеза позволяет варьировать составы, но характер изменений до конца неясен.

Для матричного синтеза использовались трековые мембраны с порами диаметром 110 нм и поверхностной плотностью 1,2*109 пор на см2 (производства ОИЯИ, г.Дубна). Структура полученных образцов исследовались на дифрактометре ДРОН-4 (с использованием Cu-излучения), а магнитные свойства – на вибромагнитометре VSM-250.

При исследовании влияния магнитного поля на рост (НП из чистых металлов) поле прикладывали параллельно и перпендикулярно оси НП. Для этого использовались два постоянных  магнита из сплава Nd-Fe-B с индукцией  поля 0,3 Тл и 0,5 Тл соответственно. Магнитные измерения НП показали следующие результаты: коэрцитивная сила (jHc) НП из Fe, выращенных без внешнего магнитного поля, выше, чем у выращенных в нем, а jHc НП из Ni и Co, выращенных при приложении магнитного поля параллельного оси роста, выше, чем у образцов тех же металлов, выращенных при других условиях. Полученные дифрактограммы образцов НП показали влияние внешнего магнитного поля на текстуру получаемых НП. Например, у НП из Ni, имеющего ГЦК решетку и ось лёгкого намагниченности [111], выращенного в параллельном магнитном поле, относительная интенсивность линий сильно отличается от тех же НП, выращенных при других условиях.

Также изучено влияние изменение потенциала осаждения на НП из сплавов. В работе исследовалось влияние потенциала осаждения на характеристики получаемых НП – потенциал осаждения изменялся: 1 В, 1,5 В, 2 В. Магнитные свойства полученных образцов из сплавов исследовались на VSM-250 двумя разными условиями: внешнее поле (вибромагнетометра) направлено вдоль оси НП, поле направлено перпендикулярно оси НП. Результаты показали, что перемагничивание вдоль оси роста НП из сплава FeNi идет труднее чем в перпендикулярном направлении, при этом у НП, выращенных при потенциале 1 В  jHc   больше. Напротив, в образцах НП из FeCo потенциал осаждения никак не повлиял на jHc и перемагничивание происходило одинаково как вдоль оси НП, так и в перпендикулярном направлении.

Работа выполнена с использованием оборудования ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН и НИТУ «МИСиС».