Аэрогели SiO2 модифицированные наночастицами серебра
Труфанова Э.А.,1 Баранчиков А.Е.2 
Студент 
1Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 
факультет химии, Москва, Россия
2Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, 
Москва, Россия
E–mail: evelinatrufanova@yandex.ru

Аэрогель по ИЮПАК — это «коллоидная система, состоящая из дисперсионной среды – микропористого твердого вещества, в котором дисперсная фаза представляет собой газ». В настоящее время широко изучаются аэрогели, получаемые конденсацией наночастиц, а также композиты аэрогелей с наночастицами. Особый интерес представляет получение композитов аэрогелей с наночастицами серебра из-за возможности получения твёрдых однородных материалов с плазмонными свойствами для их применения в качестве хорошо воспроизводимых субстратов в спектроскопии гигантского комбинационного рассеяния жидкостей и газов. Однако круг работ, посвященных получению аэрогелей с наночастицами серебра для спектроскопии  ГКР достаточно узок, в них полностью отсутствуют попытки иммобилизации наночастиц серебра на матрице SiO2-аэрогеля посредством химического связывания.

Целью данной работы является разработка методики модификации аэрогелей диоксида кремния наночастицами серебра, стабилизированными полиакриловой кислотой, на стадии золь-гель перехода при помощи (3-меркапто)пропилтриметоксисилана.

Для синтеза золя наночастиц серебра использовали раствор, состоящий из 0.25 г (6.25 ммоль) гидроксида натрия, 0.9 г (5 ммоль) глюкозы и 0.27 г (3.75 ммоль) полиакриловой кислоты  и оставляли нагреваться на магнитной мешалке до температуры 60 °C при интенсивном перемешивании. Далее, покапельно добавляли в реакционную смесь 2.5 мл предварительно полученного 0.05М раствора AgNO3 и оставляли перемешиваться в течение 10 минут, после чего очищали диализом (объем диализного мешка: 20 мл, размер пор: 3.5 – 5 кДа), меняя растворитель (1 л воды) дважды в день, всего 5 раз.

Лиогели получали по следующей методике: смешивали 3х моль 30мМ метанола, 10мМ прекурсоров SiO2 матрицы лиогеля (TEOS/MPTMS в различном молярном соотношении), 4х моль золя наночастиц серебра (AgNPs) концентрации 3 или 5 г/л, 10 мкл HCl (3,5 %об.) и добавляли 100 мкл 2%  водного р-ра аммиака для гелирования, затем лиогели пятикратно промывали 20 мл этанола 1 раз в сутки. Аэрогели получали путем низкотемпературной свекритической сушки в диоксиде углерода (Tкрит = 303.9 К, Pкрит = 7.38 МПа).

Таким образом, в работе впервые получены аэрогели диоксида кремния, модифицированные на стадии золь-гель перехода наночастицами (НЧ) серебра, стабилизированными полиакриловой кислотой, при помощи (3-меркаптопропил)триметоксисилана (MPTMS). Найдена оптимальная мольная доля MPTMS в SiO2-матрице, равная 0.5, что позволило получить образцы аэрогелей с однородным распределением НЧ в объеме образца в концентрациях вплоть до 0.36г НЧ на моль SiO2. Введение НЧ в такой образец сопровождалось значимым изменением микроструктуры образца с фрактальноподобной на хлопьеобразную, приводящей к увеличению удельной поверхности образца до 7.5 раз (с 82 до 623 м2/г).

Работа выполнена при поддержке проекта РНФ 19-73-20125.