Структурные характеристики частиц оксида иттрия в ДУО-стали

Савельев М.Д.1, Тарасов Б.А.1,2

Аспирант

1Национальный Исследовательский Ядерный Университет «МИФИ»,

Институт Ядерной Физики и Технологий, Москва, Россия

2Высокотехнологический Научно-Исследовательский Институт Неорганических Материалов имени академика А. А. Бочвара, Москва, Россия

E–mail: SavelyevMD@gmail.com

В настоящее время в мире ведутся исследования топлива для легководяных ядерных реакторов, имеющего повышенную устойчивость к тяжёлым запроектным авариям. Одним из направлений исследований является изучение и разработка материалов для оболочек тепловыделяющих элементов. Среди кандидатных материалов рассматриваются стали различного состава. Ранее авторами было установлено, что сплавы состава Fe-5%Cr-5%(Al+Si) имеют высокую коррозионную стойкость в воде высоких параметров (523 К, 16 МПа) [1]. И не подвержены явлению распада твёрдого раствора, характерному для железо-хром-алюминиевых сталей [2]. Однако, одним из основных требований к материалу оболочек твэлов водо-водяных реакторов является сохранение высоких прочностных характеристик на протяжении всей топливной кампании. Для повышения прочностных характеристик при рабочей температуре, а также в случае нарушения циркуляции теплоносителя и, как следствие, повышения температуры, была использована технология упрочнения материала путём введения дисперсно-упрочняющих оксидных частиц Y2O3.

Целью данной работы является оценка структурных и размерных факторов дисперсно-упрочняющих частиц оксида иттрия в стальной матрице, полученных методом горячего прессования и последующей холодной деформации.

В данной работе рассмотрены сплавы, содержащие 5 мас.% Cr, 5 мас.% (Al+Si) и дополнительно легированные для повышения комплекса свойств различным количеством Nb, Ti, Zr, Mo, B и Y.

***

Проведённые в ПЭМ исследования показали, что исходные частицы оксида иттрия растворяются в процессе механоактивации и выпадают при спекании в виде алюминий-содержащей фазы, вероятнее всего алюмо-иттриевого граната. Получено распределение частиц по размерам, а так же изучена эволюция распределения частиц после деформации и рекристаллизационного отжига. Обнаружено, что форма и параметры распределения частиц по размерам не претерпевает изменения, сохраняя подобие с исходным распределением.

Литература

1. Tarasov B. A., Savelyev M. D., Shornikov D. P. Corrosion Resistance of Fe-Cr-Al-Si Alloys with Low Chromium Content //KnE Materials Science. – 2018. – Т. 4. – №. 1. – С. 480-490.

2. Tarasov B. A. et al. Short-term Mechanical Properties of Fe-Cr-Al-Si Alloys //KnE Materials Science. – 2018. – Т. 4. – №. 1. – С. 491-497.