Изучение влияния характеристик песка на свойства мелкозернистого бетона

Ленькова Д.А.

Магистр

Балтийский Федеральный Университет им. И. Канта, Институт природопользования, территориального развития и градостроительства, Калининград, Россия

E-mail: lenkowadiana@mail.ru

На сегодняшний день бетон является одним из наиболее востребованных строительных материалов. Его применение в мировом объеме составляет более миллиардов м3 в год. Ни одно современное строительство не обходится без бетона, а все потому, что в зависимости от технологии производства и состава, его характеристики могут соответствовать любому требованию застройщика.

Изучение методов улучшения составов и методов подготовки бетонных смесей востребовано в строительстве, обеспечивая снижение трудозатрат и экономию ресурсов. Одним из таких исследовательских направлений является определение возможности применения в строительстве песка с различными характеристиками, а также его непосредственное влияние на бетонную смесь и готовый бетон.

В разработанных составах использовались следующие материалы: цемент: портландцемент Евроцем 500 супер, ЦЕМ I 42,5H, ООО «Петербург цемент»; песок: для состава №1: морской песок с берега пос. Янтарный, Калининградская область; для состава №2: песок с карьера пос. Синявино, Калининградская область; для состава №3: песок мытый с карьера Рыбачье, Калининградская область; микрокремнезем (МКР): отходы металлургической промышленности, производство Польша; метакаолин (ВМК): высокоактивный (ВМК-45), белый, производство ООО «СИНЕРГО», Челябинская обл.; полипропиленовое фиброволокно: длина волокон 10-12 мм, толщина 12 мкм, производитель Россия; stachement 1267: гиперпластификатор на основе полакарбоксилатов, производитель Stachema, Польша.

Расход материалов на 1 м3

| В/Ц | Цемент, кг/м3 | Песок, кг/м3 | Вода, л/м3 | МКР, кг/м3 | ВМК, кг/м3 | Фиброволокно, кг/м3 | St. 1267, л/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,66 | 545 | 1168 | 360 | 156 | 78 | 1,2 | 11,7 |

Для каждого состава были определены сроки схватывания по прибору Вика с иглой (ГОСТ 310.3-76), нормальная густота по прибору Вика с пестиком (ГОСТ 310.3-76), подвижность по погружению конуса (ГОСТ 5802-86), консистенция смеси по встряхивающему столику (ГОСТ 310.4-81), прочность образцов на сжатие и растяжение при изгибе в возрасте 1, 3, 7 и 28 суток (ГОСТ 30744-2010).

Для песков определялись модуль крупности, класс и группа песка, содержание пылевидных и глинистых частиц, истинная и насыпная плотности, пустотность (ГОСТ 8735-88).

По результатам исследований выяснилось, что использование морского песка ведет к уменьшению сроков схватывания и увеличению начальной прочности строительного материала. Показания начальной прочности бетона были выше в том замесе, в котором использовался самый мелкий песок. А механическая активация цементно-песчаной смеси наиболее эффективна, когда в активируемом песке присутствуют крупные фракции.

Исследование выполнено под научным руководством д.ф.-м.н. Дмитриевой Марии Александровны при выполнении проекта «Материалы для аддитивных технологий», реализованного в рамках поддержки научных групп студентов, аспирантов, молодых научно-педагогических работников, за счет средств субсидии, предоставленной по программе повышения конкурентоспособности БФУ им. И. Канта.