Керамические композиты на основе рутената и оксида висмута

Дергачева П.Е.

Аспирант

Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, Москва, Россия

E–mail: polinadergacheva@mail.ru

На сегодняшний день перспективными материалами среднетемпературных 
(600 – 800 °C) ионно-транспортных мембран для выделения чистого кислорода из воздуха являются керамические композиты, в которых один из компонентов является электронным, а другой – кислород-ионным проводником. В данной работе в качестве ионного проводника был выбран стабилизированный оксид висмута Bi1,6Er0,4O3 с кислород-ионной проводимостью 0,1 – 1 См/см при 600 – 800 °C [1], а в качестве электронного – рутенат висмута Bi3Ru3O11 с металлической проводимостью
300 – 330 См/см при 600 – 800 °C [2]. В следствие того, что данные компоненты обладают химической совместимостью и высокими значениями проводимости, предполагается, что композиты на их основе должны иметь высокие транспортные характеристики по кислороду.

Методом горячего прессования в атмосфере аргона при 800 °C и давлении 35 МПа в течение 2 часов были получены керамические композиты Bi3Ru3O11 – 50, 65 об. % Bi1,6Er0,4O3. В результате синтеза сформировался плотный мелкозернистый композиционный материал с равномерным распределением компонентов по объему. Осуществлены газохроматографические испытания проницаемости по кислороду полученных композитов при 600 – 800 °C. Коэффициенты проницаемости по кислороду составили 9,7∙10-10 – 9,1∙10-9 моль∙см-1∙с-1 для Bi3Ru3O11 – 50 об. % Bi1,6Er0,4O3 и 
1,1∙10-9 – 10-8 моль∙см-1∙с-1 для Bi3Ru3O11 – 65 об. % Bi1,6Er0,4O3, что сопоставимо с коэффициентами проницаемости других известных материалов ионно-транспортных мембран [3]. При этом селективность (соотношение потоков кислорода к азоту) полученных мембран составила более 20, что указывает на возможность их дальнейшего применения в сепараторах чистого кислорода.

Работа выполнена при поддержке гранта «УМНИК», договор № 13972ГУ/2019 от 14.05.2019.

Литература

- Verkerk M.J., Keizer K., Burggraaf A.J. High oxygen ion conduction in sintered oxides of the Bi2O3 – Er2O3 system // J. Appl. Electrochem. 1980. V. 10. P. 81-90.

- Takeda T., Kanno R., Kawamoto Y., Takeda Y., Yamamoto O. New cathode materials for solid oxide fuel cells // J. Electrochem. Soc. 2000. V. 147. P. 1730-1733.

- Кульбакин И.В. Кислородопроницаемые мембранные материалы с жидкоканальной зернограничной структурой. Дис. канд. хим. наук: 02.00.01. – М.: ИМЕТ РАН, 2013. – 111 с.