Исследование особенностей синтеза тонких пленок кестеритных CZTSe из бинарных сульфидов при использовании в качестве флюса иодида калия

Агапкин М. Д.,1,2 Седловец Д.М.3

Студент

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия

2Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка, Россия

3Институт проблем технологии микроэлектроники РАН, Черноголовка, Россия

E–mail: agapkin.md@gmail.com

Соединения состава Cu2-xZnSnSe4 (CZTS(Se)) являются перспективными материалами для солнечных батарей [1]. Однако температура их синтеза составляет Т=500-550C , что затрудняет их нанесение на гибкие полимерные подложки. Поэтому в данной работе исследовалась возможность снижения температуры синтеза пленок CZTSe путем использования йодида калия в качестве флюса в процессе отжига.

Рис. 1. Данные КР для полученных образцов

Рис. 2. Данные PEC для полученных образцов

Синтез проводился в две стадии.

На первой стадии методом термического вакуумного напыления на молибденовую подложку напылялись прекурсорные слои в следующем порядке: Mo\Cu1,7SnSe2,9\ZnSe\KI. Мольные соотношения CTSe:ZnSe KI были: 1:1,1:0, 1: 1,1:2, 1: 1,1:5, 1: 1,1:10. После этого пленки отжигались при фиксированной температурах в интервале Т = 200 ÷ 700 C в течение 1 часа.

| Состав полученных образцов был определен методом рамановской спектроскопии (Bruker Senterra micro-Raman system с излучением 532 нм). На рис.1 приведены полученные данные (а – Т = 450 C без KI, б – Т = 450 C +5KI), Из рисунка видно, что для полученных образцов количество примесей было минимальным. Исследование образцов методом фотоэлектрохимических ячеек (PEC) [2, 3]. Тип проводимости определялся по знаку фототока. Из рис.2 видно, что при использовании KI в качестве флюса (рис.2) фототок значительно больше уже при температуре отжига 400 C Образец | Rs кОмсм | Rsh кОмсм |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2,47 | 55300 |
| 2 | 5,07 | 13400 |
| 3 | 15,46 | 5150 |

Также для образцов были оценены удельные сопротивления, представленные в таблице 1. Из таблицы видно, что их последовательное сопротивление достаточно низкие.

Работа была выполнена в рамках госзадания № 0089-2019-0003.

Литература

1. G. Conibeer, A. Willoughby, // Solar Cell Materials. Developing Technologies. New Dehli, 2014.

2. S.M. Pawar, Single step electrosynthesis of Cu2ZnSnS4 (CZTS) thin films for solar cell application // J. Electrochimica Acta. 2010, №55(4), 4057-4061.

3 V. Damodara Das, Photoelectrochemical investigations on n-CdSe0.5Te0.5 thin-film electrode/polyiodide system // J. Materials Chemistry and Physics 1998, № 56(2), 116-124.