Дифференциальная сканирующая калориметрия в исследованиях порошков для использования в селективной лазерной печати

Чувикина М.С.1, Ермакова Е.А.2, Потемкина Е.А.3, Фефелов М.А.4

Студент

1Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, факультет технологии неорганических веществ и высокотемпературных материалов, Москва, Россия

E-mail: mchuvikina@imet.ac.ru

2Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и материаловедения имени А.А. Байкова РАН, Москва, Россия

3Московский Государственный Технический Университет имени Н.Э. Баумана, Москва, Россия

4Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

В настоящее время для изготовления керамики с помощью аддитивных технологий в основном используется α-оксид алюминия (корунд). Основными производителями таких изделий являются зарубежные фирмы Lithos Industrial Minerals GmbH (Австрия), Prodways (Франция), 3DCERAM (Франция). Данные фирмы используют технологию SLA (Laser Stereolithography) – послойное лазерное отверждение керамической пасты с фотополимером. Для работы с другими методами, например, с методом селективного лазерного спекания (SLS) требуются дополнительные исследования. [1]. Чтобы ускорить производство керамики с минимальной усадкой после печати, необходимо разработать новые методы производства керамических материалов ядро ​​- оболочка (ядро - керамическая частица, оболочка - полимер).

Настоящее исследование направлено на изучение поведения керамических порошков: Al2O3, TiC, ZrO2 – Y2O3, TiB2, SiO2, SiC, ZrB2, Si3N4, TiN, B4C, при нагревании в атмосфере азота. Все измерения проводились на приборе синхронного термического анализа NETZSCH STA 449 F3 в корундовом тигле на ДТА-держателе (тигель сравнения оставался пустым) в токе азота. Дополнительно – образец TiC – измерялся в статичной атмосфере азота с предварительным вакуумированием.

Проведенное исследование помогает установить потери массы и тепловые эффекты при нагревании в атмосфере азота и различных порошков для получения керамических порошков ядро – оболочка (поливиниловый спирт марок V, 8 / 1,16 / 1; поливинилацетат марок M10 и M100; полиамид марок PA12C, PA6 / 66 / 610–1, PA6 / 66–4, 54/10 (PA6 / 66–1), полистирол марок 525M и 825M) и установить параметры селективного лазерного спекания (SLS) для изготовления керамических прототипов сложной формы и бионической конструкции.

Было установлено, что для образцов ZrO2 – Y2O3, TiB2, SiO2, SiC, ZrB2, Si3N4, TiN, B4C тепловых эффектов при нагревании и последующем охлаждении не наблюдается, потеря массы образцов составляет ~ 1,5-2%. Для образца TiC в токе азота наблюдается экзотермический тепловой эффект в диапазоне температур от 369 до 774℃ с увеличением массы образца на 22%, для этого же образца в статичной атмосфере подобных эффектов не наблюдается. Для образца Al2O3 наблюдается эндотермический тепловой эффект в диапазоне температур от 528 до 796℃ без изменения массы образца.

Авторы выражают благодарность за помощь в проведении исследований к.т.н. А.С. Анохину (ИМЕТ РАН), к.т.н. С.С. Стрельниковой (ИМЕТ РАН).

Исследование выполнено при государственной финансовой поддержке Минобрнауки России по Соглашению о субсидии № 075–15–2019–1945 от 20 декабря 2019 г. (УИН: RFMEFI60719X0327).

Список литературы:

- Kotz, F., Arnold, K., Bauer, W., Schild, D., Keller, N., Sachsenheimer, K., & Rapp, B. E.. Three–dimensional printing of transparent fused silica glass. //Nature. – 2017. – Т. 544. – №. 7650. – С. 337.