Исследование дисперсности зародышей меди в частично восстановленных порошках

Тен А.Ю.

Студент

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Институт новых материалов и нанотехнологий, Москва, Россия

E–mail: ten.alexandra6@mail.ru

Анализ литературных данных показал, что в настоящее время большое внимание исследователи уделяют получению медьсодержащих материалов для практического применения в конкретных областях. Также с целью синтеза наночастиц заданного размера осуществляется изучение и регулирование технологических параметров процессов получения. Научных работ по определению причинно-следственной связи между размерами и морфологией исходных веществ и конечных продуктов не найдено.

В связи с вышеизложенным, целью работы являлось установление корреляции между морфологией и дисперсностью исходных и конечных материалов.

В качестве исходных образцов выбраны оксиды меди различных фирм, а также получены три нанопорошка методом химического осаждения. Проведены 5 серий экспериментов по восстановлению образцов при разных режимах. В ходе исследования получены не полностью восстановленные материалы, имеющие в составе медь и кислород в различных соотношениях. Также изучены фазовый состав, морфология и дисперсность исходных и частично восстановленных образцов. Нанопорошки Cuc, Cuл и CuАВС исследованы методом просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ), результаты которой представлены на рисунке 1. На микрофотографиях видны зародыши металлической меди, имеющие форму куба. По данным ПЭМ определены размеры зародышей меди, которые составили 8 – 16 нм.

а)  б)  в)

Рисунок 1 – ПЭМ-микрофотографии образцов Cuc, Cuл и CuАВС

Литература

1 Сидорова Е.Н. Регулирование состава и дисперсности металлических наноматериалов на основе меди, никеля и железа в ходе их получения химическим методом: диссертация на соискание научной степени кандидата технических наук. – М., 2002. – 181 с.

2 Thermal decomposition of Cu(NO3)2·3H2O at reduced pressures / Morozov I.V., Znamenkov K.O., Korenev Yu.M., e. a. // Thermochim. Acta. – 2003. – V. 403. – P. 173 – 179.