Исследование эффектов образования и распада твёрдых растворов углерода в сплаве Hastelloy C-276

Сабынина А.С., Маркелова М.Н., Кауль А.Р.

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: natella.sabyn@gmail.com

Основой для получения ВТСП-лент второго поколения является тугоплавкий суперсплав  на основе никеля Hastelloy C-276, основными добавками которого являются хром, молибден и вольфрам [1]. Важным требованием к подложке Hastelloy является низкая степень шероховатости поверхности (не более 2 нм), которая достигается соблюдением строгих условий технологии выплавки (температура, длительность и закалка). Отклонение от данных норм приводит к образованию побочных и нежелательных фаз, в частности, карбидной природы. Роль карбидов в никелевых суперсплавах достаточно сложна [2]. С одной стороны улучшаются прочностные характеристики сплава, но с другой стороны ухудшается качество поверхности, необходимое для ВТСП технологий. Знание структуры никелевых суперсплавов- главный ключ к пониманию его свойств. При высоких температурах фазы реагируют между собой и претерпевают изменения, которые зачастую достаточно сложны, и чтобы зафиксировать и исследовать материал, необходима закалка высокотемпературного состояния и его анализ [3]. Поэтому целью данной работы является изучение твердых растворов углерода в сплаве Hastelloy C-276.

Проведены исследования карбидных фаз в лентах сплава Hastelloy C-276 посредством высокотемпературного отжига при различных температурах, длительности и парциальном давлении кислорода. Серия отжигов лент проводилась в кварцевых реакторах в инертной атмосфере с последующей закалкой. Полученные образцы были охарактеризованы различными методами (РЭМ, РСМА, АСМ, РСА, исследование прочностных характеристик).

В ходе отжигов была обнаружена температура (1150оС), при которой побочные фазы, в том числе карбидные, растворяются с образованием однородного твердого раствора γ-фазы сплава. Анализ поверхности показал, что размеры карбидов варьируются приблизительно от 10 нм до 1 мкм, также довольная разнообразна их форма, а размер зерна матрицы закономерно увеличивается с ростом температуры и длительности. Наибольшую кристалличность имеют частицы после длительных отжигов в течение 8 часов. РСМА и РФА образцов  позволил сделать выводы, что включения на поверхности имеют преимущественно карбидную природу и состоят из углерода, хрома, вольфрама и молибдена. Измеренные прочностные характеристики лент после отжига показали закономерную тенденцию к ухудшению механических свойств в ходе термической обработки. Однако повторная прокатка лент позволяет восстановить прочностные характеристики. В качестве метода определения условий образования/распада твердых растворов углерода в исследуемом сплаве в работе предложена методика измерения ЭДС с жидким электролитом, содержащим Cr3+ и ДМСО.

[1] Chepikov, V., Mineev, N., Degtyarenko, P., Lee, S., Petrykin, V., Ovcharov, A., Vasiliev, A., Kaul, A., Amelichev, V., Kamenev, A., Molodyk, A., Samoilenkov, S. Introduction of BaSnO3 and BaZrO3 artificial pinning centres into 2G HTS wires based on PLD-GdBCO films. Phase I of the industrial R&D programme at SuperOx. Superconductor Science and Technology. 2017, V30, №12.

[2] Singh Handa, S., Andersson, J., and Eynian, M. Precipitation of Carbides in a Ni-Based Superalloy. Ph.D. thesis, Department of  Engineering Science: University West, Trollhattan, Sweden. 2014.

[3] Sims, C. T., Stoloff, N. S., and Hagel, W. C. Superalloys II. Wiley. New York. 1986.