Брушитовые цементы на основе цинк-замещенного трикальцийфосфата

1Преображенский И.И., 2Фадеева И.В., 2Фомин А.С.

Cтудент

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Факультет наук о материалах, Москва, Россия

2Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук, Москва, Россия

E-mail: preo.ilya@yandex.ru

На данный момент растет необходимость изготовления костных имплантатов вследствие роста количества заболеваний костной системы. Особенный акцент делается на регенеративном подходе, заключающемся в создании биодеградируемых материалов, способных по мере своей резорбции в организме человека, замещаться его собственной костной тканью. В качестве биоматериалов активно используются фосфаты кальция из-за схожести их состава с неорганической фазой кости. Наибольший интерес представляет использование трикальцийфосфата (ТКФ), поскольку по сравнению с гидроксиапатитом ТКФ обладает более высокой скоростью резорбции в среде организма. Для придания материалу антибактериальных свойств и увеличения скорости резорбции возможно введение в состав ионов цинка, который является важным биоэлементом.

Целью данного исследования явилась разработка новых биорезорбируемых брушитовых цементов, содержащих ионы цинка, и изучение их физико-химических и биологических свойств. В работе изучены время схватывания, фазовый состав цементов после твердения, эволюция микроструктуры в процессе твердения, механическая прочность и жизнеспособность клеток.

Цинк-замещенные и незамещенные трикальцийфосфаты получали гетерофазным синтезом с применением механохимической активации. Цементы на основе цинк-замещенных ТКФ и незамещенного ТКФ получали путем затворения смеси ТКФ или Zn-ТКФ и монокальцийфосфата моногидрата (МКФМ) раствором лимонной кислоты.

Согласно данным РФА, основной фазой цементов после затворения является брушит (CaHPO4*2Н2О), разработанный цемент относится к брушитовым цементам. Экспериментально установлено, что время схватывания цемента при соотношении ЦП:ЗЖ=3:1 составляет 8 мин, что является оптимальным для подготовки цементной пасты в процессе операции. Примесных фаз, соответствующих солям цинка, не обнаружено. Взаимодействие между компонентами цементного порошка происходит по уравнению:

Ca3(PO4)2 + Ca(H2PO4)2 + 8Н2О → 4CaHPO4*2Н2О

По данным исследования микроструктуры цементов установлено, что у цементов, полученных на основе ТКФ наблюдается большее количество крупных частиц, чем у цементов, полученных на основе Zn-ТКФ, что связано с увеличением дисперсности при введении ионов цинка. На основании in vitro тестов было установлено, что введение цинка в состав цемента способствует увеличению жизнеспособности клеток примерно на 10%, что можно объяснить положительным влиянием ионов цинка на пролиферацию клеток фибробластов.  Исследование метаболической активности клеток с использованием МТТ-теста показало достоверное различие (p≤0.01) между образцами брушитового цемента и цинк-содержащего брушитового цемента. Разработанные брушитовые цементы на основе цинксодержащего β-трикальцийфосфата перспективны для использования в медицине.

Работа выполнена в рамках госзадания № 075-00746-19-00.