Влияние качества битумов и химического состава адгезионных присадок на долговечность дорожного покрытия

Курская Н.С.

Магистрант

Санкт-Петербургский Горный Университет,

факультет переработки минерального сырья, Санкт-Петербург, Россия.

E–mail: k.nataliya.s@yandex.ru

Нефтяные окисленные битумы, являются основным материалом, применяемым в дорожном строительстве в России в качестве связующего. На сегодняшний день, качество вырабатываемых в РФ битумов и объемы их производства не в полной мере соответствуют требованиям рынка. По ГОСТ 33133 [1] поставлена задача перед производителями увеличить межремонтный ремонт дорог до 10-15 лет. Акцент в данной работе сделан на изучение влияния окислительного старения битумов на качество дорожного покрытия. Процесс старения битумного вяжущего начинается уже на этапе приготовления битумоминеральной смеси и укладки дорожного покрытия, и продолжается в течение всего срока его использования, что в конечном итоге приводит к разрушению асфальтобетонного покрытия. Окислительное старение сопровождается структурными превращениями, связанными с изменением химического состава битумов, что сказывается на физических свойствах битумоминеральной смеси [2]. Рассмотрены различные методики определения склонности битума к старению. Предложен метод, использующий ИК-спектроскопию, для достоверной и экспрессной оценки изменения химического состава битумов после старения. Этот метод позволяет определить распределение алифатических цепей, степень ароматизации, наличие различных функциональных групп. Качество нефтяного битума влияет на сцепление с минеральным наполнителем – адгезию. Для улучшения эксплуатационных характеристик систем с неудовлетворительным сцеплением вяжущего к заполнителю применяют модифицирующие добавки, которые могут вводиться в битум или наноситься на поверхность минеральной дисперсной фазы [4]. В работе использовали адгезионные добавки компании «Амдор» различной природы. Установлено, что эффективность этих добавок изменяется в процессе приготовления асфальтобетона (при t=2000С) и во время укладки дорожного покрытия (при t=100-1500С). В ходе термоокисления при 2000С присадки ведут себя по-разному. Так, присадки «Амдор 10» и «Амдор 20Т/1» в процессе разложения теряют большую часть массы, более 50  % масс., а «Амдор 12», «Амдор ТС-1», «Амдор ТС-2» и «Амдор ТС-4» не так значительно, менее 20% масс. Сцепление композиций битума с присадками к минеральным материалам оценивали по методике, разработанной в Горном университете [5]. В результате выявлены наиболее эффективные присадки, которые работают и при неблагоприятных условиях укладки дорожного полотна.

Литература

1. ГОСТ 33133-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические требования Москва: Стандартинформ, 2015,12с.

2. Н. Рыбачук, «Старение битумного вяжущего // Иркутск: Вестник ИрГТУ. №2(97) - 2015. С. 120-125.»

3. J. C. Petersen, «A Review of the Fundamentals of asphalt oxidation» Transportation research circulr, October 2009.

4. Е. Мотина, Непростая формула: битум + заполнители = асфальт / Мотина Е. // Автомобильные дороги. - 2015. - №1. - С. 58-63.

5. Способ оценки сцепления битума с минеральными материалами: пат. 2686340 Рос. Федерация № 2018128829; заявл. 06.08.2018, опубл. 25.04.2019, бюл №12