FAST-спекание замещенных фосфатов кальция

Орлов Н.К.1,3, Киселева А.К.1, Милькин П.А.1, Евдокимов П.В.1,2,

Путляев В.И.1,2

Аспирант

1Факультет наук о материалах МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

2Химический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, Москва, Россия

3Federal Institure for Materials Research and Testing (BAM), Berlin, Germany

E-mail: nicolasorlov174@gmail.com

Накопление представлений о функционировании имплантатов после вживления их в организм, привело к тому, что на данный момент оптимальной формой имплантата считается высокопористый каркас (от 70 до 90% пор от всего объема). Тем не менее, сам керамический каркас, выполненный непосредственно из фосфата кальция, должен быть максимально прочным, а значит и максимально плотным.

Увеличение плотности замещенных фосфатов кальция является достаточно нетривиальной задачей, что связано с тем, что в фосфатах кальция, где часть кальция частично замещена ионами других металлов (в частности, калием и/или натрием), сильно ускорена диффузия катионов, но значительно замедлена диффузия фосфатных анионов. Первый фактор, который на первый взгляд должен способствовать лучшему спеканию материалов, в реальности приводит к эффекту обратному – в результате интенсивной диффузии катионов процессы рекристаллизации происходят слишком быстро, что приводит к большим зернам (быстрому движению границ зерен) и мешает удалению пор из объема зерен.

Решением проблемы может быть использование альтернативных методов спекания, таких как электроискровое спекание (SPS) и быстрое спекание (flash-спекание), где спекание происходит при помощи проходящего через образец электрического тока. Их принципиальное отличие между собой состоит в том, что в случае электроискрового спекания ток проходит преимущественно через графитовую пресс-форму, в то время как образец в большей степени испытывает резкий нагрев, а также воздействие электромагнитного поля. Кроме того, к образцу прикладывается значительное давление. В случае же быстрого спекания ток проходит непосредственно через образец в отсутствии какого-либо давления.

В данной работе были впервые были проведены эксперименты по получению керамических материалов на основе замещенных фосфатов кальция методами SPS и flash-спекания. Были исследованы микроструктура полученных образцов, кривые усадки, проведен анализ зерен получившихся керамик, а также определены параметры спекания замещенных фосфатов при прохождении электрического тока.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-38-90199.