Влияние легирования иттрием на термоэлектрическую эффективность в системе Fe-Ti-Sb сплавов Гейслера

Таранова А.И., Калугина А.В., Новицкий А.П., Воронин А.И., Карпенков Д.Ю., Куриченко В.Л., Седегов А.С., Ховайло В.В.

Студент

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Институт новых материалов и нанотехнологий, Москва, Россия

E-mail: ataranovamisis@gmail.com

За последнее десятилетие сплавы Гейслера были исследованы не только как материалы со специфическими магнитными свойствами, но также как термоэлектрические материалы, работающие в диапазоне средних температур. Среди различных термоэлектрических материалов славы Гейслера обладают наиболее высокими термической и механической стабильностью. Однако практическое применение материалов на основе сплавов Гейслера ограничивается высокой теплопроводностью.

В настоящей работе было исследовано влияние замещения титана иттрием на термоэлектрические и структурные свойства системы Fe–Ti–Sb сплава Гейслера. Поликристаллические объемные образцы Fe1.5Ti1-xYxSb (х = 0; 0.05; 0.1) были получены традиционным способом – методом дуговой плавки. Для гомогенизации материала слитки были отожжены в кварцевой трубке при 1073 К в вакууме в течение 72 часов с последующей закалкой в воду. Полученные однофазные образцы были размолоты в планетарной шаровой мельнице, после чего были спечены методом искрового плазменного спекания.

По результатам проведенного рентгенофазового анализа было установлено, что исследуемые образцы не содержат вторичных фаз. Согласно данным измерения теплопроводности, повышение концентрации иттрия в образцах ведет к значительному снижению теплопроводности из-за увеличения фононного рассеяния, вызванного внедрением в структуру более тяжелых атомов иттрия. В соответствии с измеренными транспортными свойствами было подтверждено преобладание p-типа проводимости для серии образцов Fe1.5Ti1-xYxSb (х = 0; 0.05; 0.1) – коэффициент Зеебека во всем температурном диапазоне положителен. Частичное замещение титана иттрием приводит к увеличению коэффициента термоэдс приблизительно на 25 % при комнатной температуре, что благоприятно сказывается на росте показателя термоэлектрической эффективности.