Структура пористых пленок цирконата-титаната свинца, полученных золь-гель методом

Климкина А.А.1, Атанова А.В.2, Федоровский А.Н.3

1Студент

Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э. Баумана,Факультет Машиностроительные технологии, Москва, Россия

2ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН, Москва, Россия

3"МИРЭА - Российский технологический университет", наноэлектроника, Москва, Россия

E-mail: klimkinapro@gmail.com

Пористые сегнетоэлектрические пленки цирконата-титаната свинца (Pb(Zr0,52Ti0,48)O3, PZT), сформированные золь-гель методом представляют большой интерес для современных электронных технологий: различных датчиков, запоминающих устройств, а также для пьезоэлектрических микроэлектромеханических систем [1 – 2]. Управление пористой структурой пленок позволяет контролировать их электрофизические свойства, а также увеличивать толщину более 1 мкм, избегая растрескивания. В связи с этим, целью работы является исследование микроструктуры пористых пленок PZT методами просвечивающей электронной микроскопии.

Пленкообразующие растворы были приготовлены золь-гель методом согласно ранее разработанной методике [3]. В готовые растворы добавляли пороген с концентрацией 30, 40 и 60 вес.%. Пленки PZT формировали послойно (всего 6 слоев) на платинированных кремниевых подложках методом центрифугирования. После формирования каждого слоя пленки подвергали поэтапной термической обработке 200ºС 5 мин, затем 400 ºС 10 мин, после нанесения последнего слоя проводили кристаллизацию 650ºС 15 мин.

Исследования методами просвечивающей электронной микроскопии проводили с использованием просвечивающего электронного микроскопа FEI Tecnai Osiris (200 кВ). Поперечные сечения пленок изготавливали с помощью фокусированного ионного пучка на растровом электронно-ионном микроскопе FEI Scios.

Показано, что пленка PZT кристаллизуется с образованием столбчатых перовскитных зерен, прорастающих на всю толщину. Поры располагаются однородно по всей толщине пленки, однако при увеличении концентрации порогена в пленкообразующем растворе наблюдается скопление пор на границах зерен и их коагуляция. Размер пор составляет в среднем 22, 27 и 20 нм для образцов с концентрацией 30, 40 и 60 вес.% порогена, соответственно.

Структурные исследования проведены на оборудовании ЦКП ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН.

Авторы выражают благодарность научному руководителю, д. ф.-м. н., проф. Жигалиной О.М. и к. ф.-м. н. Хмеленину Д.Н. за помощь в проведении исследований и анализе результатов, а также коллективу авторов РТУ МИРЭА - Котовой Н.М., к.т.н. Серегину Д.С. и проф. Воротилову К.А. – за предоставленные образцы.

Литература

- Серегин Д. С. и др. Формирование и свойства пористых пленок цирконата-титаната свинца // Физика твердого тела. – 2015. – Т. 57. – №. 3. – С. 487-490.

- Hindrichsen C. G. et al. Advantages of PZT thick film for MEMS sensors //Sensors and Actuators A: Physical. – 2010. – Т. 163. – №. 1. – С. 9-14.

- Kotova N.M. et al. Role of precursors in the formation of lead zirconate titanate thin films // Inorg. Mater. – 2014. – V. 50. – P. 612 - 616.