Мембранные материалы, обладающие сорбционной селективностью, на основе нанолистов с модифицированной поверхностью

Садилов И.С.

Студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
Факультет наук о материалах, Москва, Россия

E-mail: ilsadilov@yandex.ru

В последние годы наблюдается огромный интерес к использованию 2D материалов для изготовления мембран. Двумерные материалы характеризуются сильными химическими связями в плоскости и слабыми связями между плоскостями. Используя методы химического расщепления, можно получить отдельные нанолисты оксида графена, дихалькогенидов переходных металлов, которые были успешно использованы для формирования селективного слоя мембран. Основной механизм газоразделения в таких мембранах – молекулярно-ситовой, то есть степень разделения определяется разницей размеров молекул. Следовательно, такие мембраны являются селективными по отношению к таким газам как водород и гелий. Однако в литературе практически не освещена возможность использования мембран на основе слоистых двумерных соединений для решения других практических важных задач мембранного газоразделения, в частности – выделения углекислого газа и разделения углеводородов. Нанолисты на поверхности которых возможна специфическая сорбция углеводородов, могут быть использованы для их разделения. В связи с этим, целью данной работы было создание мембран, селективных по отношению к тяжелым углеводородам, с использованием в качестве селективного слоя нанолистов CdTe, покрытых олеиновой кислотой.

Для формирования селективного слоя использовался раствор нанолистов CdTe в толуоле со средним размером частиц 250 нм и концентрацией 0,36 г/л. Данный раствор был охарактеризован методом спектроскопии поглощения в УФ и видимой областях и просвечивающей электронной микроскопией (ПЭМ), также были изучены сорбционные характеристики таких частиц с использованием кварцевого микробаланса. Для формирования мембран раствор частиц CdTe был нанесен на поверхность мембран анодного оксида алюминия, со средним диаметром пор 40, 70 и 100 нм. Нанесение нанолистов производилось накапыванием раствора на подложку, которую затем раскручивали до 1800 об/мин в течение 30 секунд.

Были изучены сорбционные свойства нанолистов. При абсолютном давлении в 1,5 атм в атмосфере СH4 и n-C4H10 сорбируется 4,71 и 48,06 мл (н.у.)/г (олеиновой кислоты) соответственно. По результатам измерения сорбции можно сделать вывод, что селективный слой состоящий из данных частиц должен обладать сорбционной селективностью по отношению к тяжелым углеводородам. Проницаемость композиционных мембран CdTe/AAO со средним диаметром пор подложки 40 нм по н-бутану составляет 2,43 м3/(м2·атм·ч), а по метану – 0,147 м3/(м2·атм·ч), что дает идеальную селективность в паре n-C4/C1 равную 16,5. Под действием лазерного излучения наблюдается увеличение проницаемости для постоянных газов и снижение проницаемости для сорбируемых газов. При облучении мембраны лазером с длиной волны 405 нм проницаемость метана увеличилась на 65%, в то время как проницаемость н-бутана уменьшилась на 15%, что свидетельствует об оптически-индуцированном изменений проницаемости мембран. Полученные композиционные мембраны являются селективными по отношению к углеводородам и могут быть перспективны для применения в процессах подготовки природного и попутно-нефтяного газа.

Работа по синтезу пористых мембран выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ №18-29-19105.