Амперометрические ионселективные электроды на основе проводящих полимеров для проточно-инжекционного анализа

Максимова Е.Д., Никитина В.Н.

Студент, 5 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: ekaterina.maksimova@chemistry.msu.ru

Определение концентрации электролитов в физиологических жидкостях является важным анализом в медицинской диагностике. Так, аномальное количество ионов калия, натрия или хлора может свидетельствовать о наличии патологических заболеваний. Для определения ионов широко применяется метод классической потенциометрии с использованием ионселективных электродов. Тем не менее, в виду сложности конструкции такие электроды не всегда применимы в диагностике, так как необходим большой объем образца. Для создания компактных устройств, пригодных для медицинских приложений, перспективным является использование твердоконтактных ионселективных электродов.

Для решения проблемы низкой стабильности фонового сигнала и большого времени отклика твердоконтактных электродов в работе предложен альтернативный классической потенциометрии амперометрический способ детекции аналитического сигнала при постоянном потенциале. В качестве твердого контакта сенсоров использовались проводящие полимеры (производные полианилина и поли(этилен-3,4-диокситиофен)), электрохимически синтезированные на поверхности стеклоуглеродных электродов. Показано, что в проточно-инжекционной системе амперометрический отклик сенсора на неэлектроактивные ионы (K+, Na+, Cl-) представляет собой пару разнонаправленных пиков: катодного и анодного, причем, направление сигнала зависит от ионообменных свойств полимера. Изучена зависимость аналитических характеристик сенсоров от параметров анализа и синтеза полимеров: значения наложенного потенциала, количества полимера, природы заместителей в полимере и допанта. Получены градуировочные зависимости твердоконтактных амперометрических сенсоров. Показано, что в режиме проточно-инжекционной амперометрии соотношение сигнал-шум повышается в 20-25 раз, а время отклика сокращается до 15-30 секунд по сравнению с классической потенциометрией [1].

Для селективного распознавания ионов были созданы электроды, модифицированные проводящими полимерами и покрытые ионселективными мембранами. Так, при использовании валиномицина в качестве ионофора коэффициент селективности сопоставим с потенциометрическим kK/Na=0,075. Наибольшей чувствительностью обладали сенсоры на основе поли(этилен-3,4-диокситиофена) с калий-селективной мембраной (5,55±0,01мA·см-2·М-1), диапазон определяемых концентраций составляет 10-5-10-1 М.

Предложенный метод прост в исполнении, не требует сложного оборудования, а также превосходит классическую потенциометрию и перспективен для дальнейшего использования в коммерческих анализаторах и носимых устройствах для неинвазийной диагностики и в повседневной врачебной практике.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант № 19-13-00131).

Литература

1. Zavolskova M.D., Nikitina V.N., Maksimova E.D., Karyakina E.E., Karyakin A.A. Constant Potential Amperometric Flow-Injection Analysis of Ions and Neutral Molecules Transduced by Electroactive (Conductive) Polymers // Anal. Chem. 2019, №91, p. 7495−7499