Электрофлотационное извлечение смеси труднорастворимых соединений цинка и некля в присутствии органических компонентов, применяемых в обработке поверхности металлов

Аунг Пьяе.,1 Хейн Тху Аунг.,2 Колесников А.В.3

Аспирант, 3 курс аспирантуры

1,2 Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева,

Москва, 125480, Россия, Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 20

3Технопарк «Экохимбизнес 2000+» РХТУ им. Д.И.

E–mail: aungpyae05@gmail.com

Исследовано влияние концентрации очищающей жидкости ОЖ-1 и Пенетрант ЛЖ-6А, применяемых в люминесцентной и капиллярной дефектоскопии для контроля качества получаемых изделий, на процессы электрофлотационного и фильтрационного извлечения смеси гидроксидов цинка и никеля [1-3].

Рис 1. Влияние концентрации очищающей жидкости ОЖ-1 и пенетранта ЛЖ-6А на процесс электрофлотационного извлечения смеси гидроксидов цинка и никеля

Примечание: условия эксперимента: Zn2+= 50мг/л, Ni2+ = 50 мг/л, Na2SO4= 1г/л, iv= 0.4 А/л, τ= 20минут, pH=10.

Установлено, что при попадании в сточную воду очищающей жидкости ОЖ-1 и пенетранта ЛЖ-6А концентрацией 1 мг/л степень извлечения гидроксидов металлов снижается до 65 и 17% соответственно. С повышением концентрации ОЖ-1 до 10 мг/л степень извлечения возрастает до 83-84%, что связано с адсорбцией компонентов, входящих в её состав на поверхности труднорастворимых соединений никеля и цинка. При повышении ЛЖ-6А до 10 мг/л степень извлечения достигает 77%. Последующая фильтрация позволяют достичь высокой степени извлечения гидроксидов цинка и никеля. Во всём изученном диапазоне концентраций органических компонентов  степень, извлечения составляет до 98-99%.

Литература

1. Колесников В.А., Меньшутина Н. В., Десятов А. В. Оборудование, технологии и проектирование систем очистки сточных вод // М.: ДеЛи плюс. 2016, C. 289.

2. Колесников А.В., Гайдуков Е.Н., Колесников В.А. Исследование эффективности электрофлотационного процесса извлечения труднорастворимых соединений скандия из водных сред в присутствии поверхностно-активных веществ // Теоретические основы химической технологии. 2016, Т. 50, № 5, С. 496.

3. Аунг Пьяе, Хейн Тху Аунг., Колесников А.В. Влияние композиции фосфатирования Decorrdal на электрофлотационное извлечение труднорастворимых соединений Cu, Ni, Zn, Co, Fe, Al из промывных и сточных вод // Гальванотехника и обработка поверхности. 2019, T. 27, № 2, C. 31-39.