Новый подход к определению антиоксидантной активности пищевых продуктов с использованием аналитических систем на основе треугольных нанопластинок серебра

Фурлетов А.А.

Аспирант 3 г/о

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

Химический факультет, Москва, Россия

e-mail: aleksei_furletov@mail.ru

В последнее десятилетие треугольные нанопластинки (ТНП) серебра привлекают все большее внимание исследователей в связи с наличием у них уникальных оптических свойств, связанных с анизотропией. Эти свойства обусловлены явлением поверхностного плазмонного резонанса (ППР), которое проявляется в возникновении интенсивной полосы поглощения в видимой области спектра и сильной ее зависимости от формы, размера и степени агрегации наночастиц. Высокая чувствительность ТНП серебра в отношении многих соединений в сочетании с относительной простотой получения и нестандартными способами генерации сигнала делают их перспективной альтернативой традиционным спектрофотометрическим реагентам.

L-аскорбиновая кислота является маркером антиоксидантной активности, кофактором многих ферментов и веществом-предшественником биосинтеза некоторых важных метаболитов. Организм человека полностью зависит от L-аскорбиновой кислоты, поступающей вместе с пищей, так как не может синтезировать ее самостоятельно. Поиск недорогих, экспрессных и чувствительных способов определения L-аскорбиновой кислоты в продуктах питания, а также оценка их антиоксидантной активности, являются актуальными задачами аналитической химии.

Цель настоящей работы заключалась в разработке нового подхода к определению антиоксидантной активности пищевых продуктов с использованием аналитических систем на основе ТНП серебра.

Осуществлен борогидридный синтез ТНП серебра, стабилизированных цитратом натрия и поли(N-винил-2-пирролидоном). Полученные наночастицы охарактеризованы методами просвечивающей электронной микроскопии, динамического рассеяния света и спектрофотометрии. Установлено, что ТНП серебра характеризуются средней длиной ребра (52 ± 4) нм, толщиной (3.8 ± 0.3) нм, электрокинетическим потенциалом –(27 ± 4) мВ и полосой поверхностного плазмонного резонанса в области 620 – 700 нм.

Показано, что взаимодействие L-аскорбиновой кислоты с нитратом серебра в присутствии ТНП серебра сопровождается батохромным смещением и увеличением интенсивности полосы ППР при длине волны 625 нм, что может быть положено в основу способа ее определения. Предполагаемый механизм взаимодействия включает восстановление Ag+ до металлического серебра под действием L-аскорбиновой кислоты и его осаждение на поверхности наночастиц-затравок. Выявлено влияние рН, времени взаимодействия, концентрации реагентов и посторонних соединений на величину аналитического сигнала. Предел обнаружения L-аскорбиновой кислоты в выбранных условиях равен 0.5 мг/л, диапазон определяемых содержаний составляет 1.5 – 70 мг/л. Относительное стандартное отклонение результатов определений не превышает 0.05.

Предложенный в работе подход успешно использован для определения L-аскорбиновой кислоты в яблочном соке и листовом зеленом чае. Для подтверждения правильности определения L-аскорбиновой кислоты изучаемые объекты были проанализированы также независимым методом — кулонометрическим титрованием. Достоинствами разработанного подхода являются простота, экспрессность, хорошие аналитические характеристики и легкость реализации тест-варианта.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-33-90019.