Создание электродов биотопливных элементов с различной морфологией

Глушкова Н.А.1,2, Столярова Д.Ю.2

Студент, 2 курс магистратуры

1Московский физико-технический институт, Москва, Россия

2Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Москва, Россия

E-mail: nata_glushkova@bk.ru

Создание электрохимических устройств, работающих на субстрате биологического происхождения, биотопливных элементов (БТЭ), является популярным направлением во многих исследовательских лабораториях по всему миру [1]. Принцип действия БТЭ основан на превращении химической энергии в электрическую за счет метаболической активности ферментов или бактериальных клеток. Одним из направлений разработки этих устройств является очистка сточным вод с сопутствующим получением электроэнергии, при этом важной задачей является выбор материала электродов. Материал должен быть проводящий, обладать высокой удельной поверхностью, а также быть не токсичным и адгезивным для бактерий и ферментов [2]. В настоящее время в качестве проводящих наполнителей в полимерных материалах используют углеродные нанотрубки, графен, графит и др. [3].

В работе получены композиционные материалы (пленки и высокопористые материалы) с добавлением восстановленного оксида графена (ВОГ) и технического углерода (ТУ), а также исследованы их диэлектрические параметры с помощью импеданс-анализатора Novocontrol Alpha-A (Германия). В качестве полимерной матрицы выбран биосовместимый полимер - хитозан с молекулярной массой 600 кДа (Primex ChitoClear 43040). Проводимость хитозановых пленок составила 4,30*10-12 См/см. Проводимость композиционных плёнок с ВОГ с концентрациями 0,75; 1; 1,25; 1,5; 1,75; 2 мас.% находилась в диапазоне 10-11 – 10-8 См/см. Для пленок наполненных ТУ с концентрациями 1; 2,5; 5; 10 мас.% выявленный диапазон проводимостей составил  10-10 – 10-5 См/см. В дальнейшей работе планируется исследовать проводящие свойства высокопористых композиционных материалов на основе хитозана.

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ №18-29-23024 мк.

Литература

[1] Готовцев П.М. и др. Биоэнергетика для автономных роботов. Перспективные решения и современное состояние // Вестник биотехнологии и физико-химической биологии имени Ю.А. Овчинникова. – 2015. – Т. 11. – № 2. – С. 49–58.

[2] Тарасов С.Е. Свойства биосенсоров и микробных топливных элементов при исследовании методом импедансной спектроскопии. – 2018. – 150 p

[3] Алферов В. А. и др. Биотопливные элементы на основе наноуглеродных материалов // Радиоэлектроника. Наносистемы. Информационные технологии. – 2014. –Т. 6. – № 2. – С. 187-208.