Трехкомпонентные нанокомпозиты на основе полидифениламин-2-карбоновой кислоты, одностенных углеродных нанотрубок и наночастиц магнетита

Костев А.И.

Инженер

Институт нефтехимического синтеза имени А.В. Топчиева

Российской Академии Наук, Москва, Россия

E–mail: kostev@ips.ac.ru

Металл-полимер-углеродные нанокомпозиты представляют новый класс функциональных наноматериалов. Данные нанокомпозиты представляют собой полимерную матрицу и диспергированные в ней неорганические частицы (углеродные наполнители, магнитные наночастицы). В качестве углеродных наполнителей могут быть использованы графен, восстановленный оксид графена, углеродные нанотрубки (УНТ), а магнитных наночастиц: Fe3O4, Co3O4, γ-Fe2O3, α-Fe2O3. Объединение вышеперечисленных компонентов с различными характеристиками в нанокомпозите позволяет получить наноматериал с широким диапазоном свойств таких, как: электрическая проводимость, магнитные свойства, термическая стабильность.

В настоящей работе впервые разработан метод синтеза трехкомпонентного нанокомпозита, представляющего собой одностенные углеродные нанотрубки (ОУНТ) с закрепленными на их поверхности наночастицами магнетита, покрытые полидифениламин-2-карбоновой кислотой (ПДФАК) [1, 2]. Особенностью разработанного метода синтеза трехкомпонентного композитного наноматериала Fe3O4/ОУНТ/ПДФАК является то, что закрепление наночастиц магнетита на ОУНТ, а также закрепление мономера на поверхности нанокомпозита Fe3O4/ОУНТ с последующей in situ полимеризацией осуществляется непосредственно в щелочной реакционной среде синтеза наночастиц Fe3O4. Структура и морфология полученных гибридных дисперсных наноматериалов Fe3O4/ОУНТ/ПДФАК исследованы методами ПЭМ и СЭМ. Образование наночастиц магнетита подтверждено рентгено-фазовым анализом. Наночастицы Fe3O4 имеют размеры 2 < d < 14 нм, при этом 90% имеют размеры d = 4–7 нм. Мультифункциональные нанокомпозитные материалы демонстрируют хорошие термические, электрические и магнитные свойства. Гибридные наноматериалы являются суперпарамагнетиками (кп = MR/MS = 0). Намагниченность насыщения MS зависит от содержания наночастиц магнетита и достигает 31.6 emu/g. Остаточная намагниченность MR и коэрцитивная сила HC равны нулю. Нанокомпозиты Fe3O4/ОУНТ/ПДФАК теряют половину первоначальной массы в инертной атмосфере при 910 °С, что на 250 °С выше этой температуры для ПДФАК. При 1000 °С в инертной атмосфере остаток Fe3O4/ОУНТ/ПДФАК составляет 48%. Процессы термоокислительной деструкции начинаются при 320 °С; 50%-ная потеря массы полимера наблюдается при 522 °С, а нанокомпозита – при Т  1000 °С. Включение в состав наноматериалов ~3% электропроводящих углеродных нанотрубок приводит к увеличению на 4 порядка величины электропроводности нанокомпозитов Fe3O4/ОУНТ/ПДФАК (3.6  10–5 См/см) по сравнению с ПДФАК (8.4  10–9 См/см). Полученный магнитный наноматериал Fe3O4/ОУНТ/ПДФАК образует в воде и этиловом спирте стабильные суспензии – магнитные жидкости – уникальные системы, сочетающие в себе свойства магнитного материала и жидкости. Нанокомпозит Fe3O4/ОУНТ, диспергированный в этаноле, начинает оседать на дно с первых минут.

Работа выполнена в рамках Государственного задания ИНХС РАН.

Литература

1. Озкан С.Ж., Бондаренко Г.Н., Карпачева Г.П. // Высокомолек. соед. Б. 2010. № 52.
С. 846-853.

2. Ozkan S.Zh., Eremeev I.S., Karpacheva G.P., Bondarenko G.N. // Open J. Polym. Chem. 2013. № 3. P. 63-69.