Влияние механоактивации на физико-механические и триботехнические характеристики ПКМ на основе СВМПЭ наполненного органомодифицированным монтмориллонитом.

Иванов А.Н., Данилова С.Н.

Студент, 4 курс специалитета

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова,

Институт естественных наук, Якутск, Россия

E-mail: differeo@gmail.com

Композиционные материалы с полимерной матрицей на данный момент являются незаменимым ресурсом при производстве широкого спектра технических изделий. Они находят применение фактически во всех сферах промышленности и различных конструкционных решений, так как возможность модифицирования таких материалов очень обширна. В настоящее время доля полимерных композиционных материалов среди используемых материалов как никогда высока и ежегодно возрастает благодаря наличию определенных особенностей, таких как прочность, твердость, жаростойкость, коррозийная стойкость, другими характеристиками и сочетаниями данных свойств [1]. Целью работы является исследование физико-механических и триботехнических характеристик полимерных композиционных материалов на основе СВМПЭ, наполненных органоглинами.

В качестве объекта исследования выбран СВМПЭ марки Celanese GUR 4022, наполненный органоглинами производителя АО «МЕТАКЛЭЙ» (Россия) марки Монамет 1О1/1О2 в исходном и механоактивированном состояниях. Монамет 1О1/1О2 – органофильная глина, очищенный органомодифицированный природный Na+-монтмориллонит (оММТ), в качестве органомодификатора выступает четвертичная аммониевая соль (ЧАС) с 12-18 атомами углерода. Композиты получали по стандартной технологии переработки СВМПЭ методом горячего прессования. Для диспергирования наполнителя оММТ и СВМПЭ использовали метод механоактивации [2] в планетарной мельнице «Активатор» 2S в течение 2 минут (3000 об/мин, ац=90G)

Физико-механические и триботехнические испытания были проведены по стандартным методикам. Анализ результатов исследования показал, что механоактивированный наполнитель обладает значительно лучшими прочностными характеристиками относительно исходного наполнителя. Значение модуля упругости повышается более чем в 2 раза, скорость массового изнашивания ниже в 2.5 раза, также незначительно уменьшается скорость линейного изнашивания. Из полученных результатов следует, что механоактивация способствует лучшему взаимодействию наполнителя с полимерной матрицей и, соответственно, повышению эффективности физико-химических процессов происходящих при изготовлении ПКМ.

На основании проведенных исследований показана эффективность применения механоактивации органомодифицированного монтмориллонита как наполнителя для СВМПЭ.

Литература

1. Кербер М. Л., Виноградов В. М., Головкин Г. С. и др. Полимерные композиционные материалы: структура, свойства, технология: учебн. пособие/под ред. А. А. Берлина –  Санкт-Петербург.: Профессия, 2008 – 560 с.;

2.	Панин С. В., Корниенко Л. А., Ваннасри С. и др. Влияние механической активации полимерного связующего на фрикционно-механические свойства сверхвысокомолекулярного полиэтилена // Трение и износ. - 2010. Т. 31, - № 2. - С. 13–20.