Физико-механические и триботехнические характеристики и особенности изнашивания сверхвысокомолекулярного полиэтилена, наполненного механоактивированным флогопитом

Марков А.Е.

Студент, 4 курс специалитета

Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, Институт естественных наук, Химическое отделение, Якутск, Россия

Email: aital.markov@gmail.com

Сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМПЭ) является одним из наиболее перспективных термопластов благодаря своим уникальным свойствам: высокая прочность, износостойкость, агрессивостойкость, низкий коэффициент трения, стойкость к радиации, биосовместимость и способность сохранять свои механические свойства при сверхнизких температурах [1-3].

В качестве полимерной матрицы использовали СВМПЭ марки Ticona GUR 4022 с молекулярной массой более 5 млн. СВМПЭ предварительно сушили при 80 °C в течение 3 ч. В качестве наполнителя был выбран флогопит (Фл) (KMg3[Si3AlO10]·(F,OH)2), относящийся к классу слюд из Инаглинского месторождения (Республика Саха (Якутия), Россия). Слоистые силикаты предварительно механоактивировали на планетарной мельнице «Активатор 2S» (Активатор, Россия) и сушили при 120 °С в течение 3 ч. Компоненты смешивали в лопастном смесителе в течение 2 минут. Подготовленный концентрат флогопита в СВМПЭ был смешан с СВМПЭ в определенных соотношениях. СВМПЭ механоактивировали в течение 20 минут в присутствии ацетата марганца. Отчищали СВМПЭ соляной кислотой, далее сушили 3 часа при 80 °С (СВМПЭ-М).

Полимерные композиционные материалы (ПКМ) получали методом горячего прессования при 175 °С и удельном давлении прессования 10 МПа.

Физико-механические свойства определяли н универсальной испытательной машине Autograph AGS-J (Shimadzu, Япония) согласно ГОСТ 33519-2015 (ASTM D 3410/D). Плотность измеряли согласно ГОСТ 15139-69 на прецизионных весах Shinko Denshi серии Vibra HJ (R) модель HJ-620CE. Триботехнические испытания проводились так же на универсальном трибометре UMT-2 фирмы CETR (США) согласно ГОСТ 11629-75.

В данной исследовательской работе представлены результаты физико-механических. триботехнических испытаний, плотности и твердости. Наблюдается увеличение износостойкости ПКМ с 1 мас.% флогопита и СВМПЭ-М в 40 раз по сравнению с исходным СВМПЭ и в 13 раз по сравнению с ПКМ только с флогопитом.

Литература

1. Akelah A & Moet A Polymer-clay nanocomposites: Free-radical grafting of polystyrene on to organophilic montmorillonite interlayers / Akelah A, Moet A // Journal of Materials Science. – 1996. – Vol. 31, № 13. – P. 3589–3596.

2. Нанокомпозиты И Высокомодульные Волокна На Основе Сверхвысокомолекулярного Полиэтилена И Силикатов. Получение, Строение, Свойства / Е.М. Харькова [и др.] // Высокомолекулярные Соединения Серия А. – 2014. – Т. 56, № 1. – С. 78.

3. Carbon Nanofibers Functionalized with Active Screen Plasma-Deposited Metal Nanoparticles for Electrical Energy Storage Devices / G. Corujeira [и др.] // ACS Appl. Mater. Interfaces. – 2017. – Т. 9, № 27. – С. 23195-23201.