СОЗДАНИЕ СОПОЛИМЕРНЫХ МАТРИЦ СПОСОБНЫХ К ИММОБИЛИЗАЦИИ НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ ВЕЩЕСТВ И ПОЧЕМУ ЭТО ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД УЛУЧШЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ 
Григорьев Д.В.1
студент
1 Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики, факультет приборостроения, Санкт-Петербург, Россия
e-mail: dmitriy-get@rambler.ru

Создание полимерных форм лекарственных веществ – актуальная задача химии полимеров. Иммобилизация лекарства на полимерной матрице позволяет продлить их действие, снизить токсичность, побочные эффекты, и избежать флуктуаций концентрации, неизбежных при использовании низкомолекулярной формы. Очевидно, что матрица должна быть нетоксичной, водорастворимой, с четко определенными ММ характеристиками и способная к связыванию низкомолекулярных веществ. Ассортимент таких полимеров очень ограничен.  В настоящей работе сополимеры N-винилпирролидона (ВП) с N-виниламидоянтарной кислотой (ВАЯК) были синтезированы для иммобилизации лекарств, содержащих аминогруппу. Оба соответствующих гомополимера водорастворимы и не токсичны: водный раствор  ПВП использовался ранее в качестве заменителя плазмы крови, а ВАЯК в физиологических средах организма деградирует до поливиниламина с отщеплением яблочной кислоты. Карбоксильная группа в звеньях ВАЯК соединяется с основной цепью полимера через спейсер –NH-COCH2CH2, что облегчает их доступность для лекарств.

Проблема контроля молекулярно-массовых характеристик решалась применением техники полимеризации с обратимой передачей цепи (RAFT). Псевдоживой характер RAFT полимеризации обеспечивает узкое ММР, композиционную однородность сополимеров и получение полимеров с заданной величиной ММ. Сополимеры ВП-ВАЯК получены щелочным гидролизом сополимеров ВП-ВСИ с последующим переводом из солевой формы в кислотную. Мономеры ВП и ВСИ обладают близкими константами активности. Поэтому при их одностадийной сополимеризации образуется статистический сополимер с небольшим градиентом состава по длине цепи. RAFT полимеризация позволяет легко получать блок-сополимеры этих мономеров в двухстадийном синтезе. Так были получены блок-сополимеры поли(ВСИ-блок-ВП-ВСИ) с использованием поли(ВСИ)тритиокарбоната в качестве агента обратимой передачи цепи.

В работе решена проблема выбора RAFT агента. Были использованы два класса агентов – симметричный тритиокарбонат и ксантат. ВСИ и ВП относятся к группе менее активных мономеров, для которых более подходят ксантаты и дитиокарбаматы, и не подходят дитиоэфиры и тритиокарбонаты. Однако было показано, что БТК является относительно эффективным по отношению к ВСИ (Ctr=19). В его присутствии были получены сополимеры градиентной и блочной микроструктуры.

На синтезированные сополимерные матрицы ВАЯК-ВП были иммобилизированы следующие ЛВ, содержащие свободную амино-группу: ремантадин, тримекаин, аденазин. Так же была получена мицеллярная форма перечисленных ЛВ в растворе блок сополимеров.