Синтез и свойства люминесцентных сопряженных олигомеров с различными типами солюбилизирующих групп

Дядищев И.В.1, Балакирев Д.О.1, Солодухин С.А.1, Обрезкова М.А. 1, Сурин Н.М.1, Шашканова О.Ю.2, Лупоносов Ю.Н.1, Пономаренко С.А.1

Аспирант, 1 год обучения

1Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова Российской академии наук, Москва, Россия

2 Липецкий государственный технический университет, Липецк, Россия

E–mail: dyadischev_iv@ispm.ru

Жидкие люминофоры – это относительно новый и малоизученный класс материалов, которые могут быть переработаны без растворителей, имеют текучую природу и эффективное излучение в конденсированном состоянии. Жидкие люминофоры уже находят применение в различных устройствах, таких как лазеры [1], светодиоды [2] и гибкие дисплеи на их основе, сенсоров [3] и т.д. Однако взаимосвязи структура-свойства таких соединений остаётся малоизученной. Кроме того, они обладают люминесценцией в ограниченной коротковолновой области спектра.

В ходе данной работы были синтезированы новые олигомеры на основе 2,2’-бифенил-4,4’-диилтиофена с линейными и разветвлёнными алкильными, триалкилсилильными с различной длиной и разветвлённостью алкилов и алкилолигодиметилсилоксановыми солюбилизирующими группами (см. рис. 1). Высокая чистота и заданная структура всех полученных соединений была доказана комплексом современных методов исследования. Исследовано влияние природы, длины и разветвлённости солюбилизирующих групп на оптические свойства, реологию, фазовое поведение и термостабильность люминофоров. На основании данного исследования выбрана наиболее подходящая группа для снижения агрегации в конденсированном состоянии, с использованием которой были получены новые жидкие люминофоры олигомерного строения, излучающие свет в различных диапазонах видимого спектра.

Рисунок 1. Схематичное изображение олигомеров на основе 2,2’-бифенил-4,4’-диилтиофена с различными типами солюбилизирующих групп.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 18-33-20224.

Литература

1. Eun Young Choi, Loic Mager, Tran Thi Cham, Kokou D. Dorkenoo, Alain Fort, Jeong Weon Wu, Alberto Barsella, and Jean-Charles Ribierre. Solvent-free fluidic organic dye lasers // Optics Express. 2013, Vol. 21, Issue 9, pp. 11368-11375.

2. Denghui Xu and Chihaya Adachi. Organic light-emitting diode with liquid emitting layer // Applied Physics Letters. 2009, Vol. 95, p. 53304.

3. C. M. Lochner, Y. Khan, A. Pierre, and A. C. Arias, All-organic optoelectronic sensor for pulse oximetry, Nat. Commun., 2014, 5, 5745.