Защитные полимерные покрытия на поверхности металлов на основе фторалкилметакрилатов

Груданова А.Д.

Студент, 2 курс магистратуры

Волгоградский государственный технический университет, химико-технологический факультет, Волгоград, Россия

E-mail: arinagrudanowa@gmail.com

Модификация поверхностного слоя материалов позволяет изменять ряд характеристик на границе раздела, в том числе лиофильные свойства поверхности субстрата. Крайние состояния смачивания на поверхности металла: супергидрофобность (низкая поверхностная энергия) или супергидрофильность (высокая поверхностная энергия) могут быть достигнуты варьированием химического состава и микроструктуры поверхности.

Металлы и их сплавы благодаря комплексу уникальных свойств – широко востребованный материал. Невозможно представить ни одну сферу жизни без использования металлов – электроэнергетика, химическая и нефтехимическая промышленность, машиностроение, строительные материалы и другое. Однако основная проблема металлов – это коррозия в воде и водных средах. Супергидрофобное состояние на поверхности металлов достигается комбинированием химической и физической модификации, с помощью этого поверхность металла приобретает низкую поверхностную энергию.

В качестве модификаторов, для снижения поверхностной энергии, использовались сополимеры глицидилметакрилата с фторалкилметакрилатами с различной длинной фторалкильного заместителя [1]. Данные модификаторы характеризуются близкими составами, что позволяет провести сравнение супергидрофобных свойств образцов металла (стали и алюминия) в зависимости от содержания функционального сомономера в сополимере и текстуры поверхности, полученной в результате травления.

Прививка сополимеров на предварительно текстурированную поверхность металла (нержавеющей стали марки 304 и алюминия) обеспечивает достижение супергидрофобного состояния с начальными контактными углами до 168° [1]. На основании эксперимента по изучению смачивания поверхности материалов в насыщенной атмосфере паров воды выявлено, что увеличение содержания фторалкилметакрилатов в модифицирующих сополимерах стабилизирует гетерогенный режим смачивания гидрофобных покрытий (углы смачивания выше 155° после непрерывного контакта с каплей воды в течение 48 часов). Экспериментально установлено, что полимерные модификаторы проникают по всей глубине иерархической текстуры поверхности металла, образуемой в результате кислотного травления.

Сейчас проводятся климатические испытания модифицированных образцов нержавеющей стали марки 304 и алюминия в условиях резко-континентального (г.Волгоград) и тропического (испытания на базе тропического центра: Вьетнам, г. Хошимин, станция Кон-Зо) климата. А также оценивается устойчивость к механическому истиранию согласно международному стандарту ASTM F735 на абразивное истирание.

Литература

- Влияние состава привитых сополимеров фторалкилметакрилатов на устойчивость супергидрофобного состояния поверхности нержавеющей стали / В. В. Климов, Е. В. Брюзгин, В. О. Харламов, А. Д. Груданова, А. В. Навроцкий, И. А. Новаков // Высокомолекулярные соединения. Серия Б. - 2019. - Т. 61, № 6. - С. 439-449.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ №19-73-10147