Исследование реологических свойств полимерных растворов альгината натрия с различными концентрациями

Тянутова М.И., Михеева П.Г., Ширяев В.А., Закирова А.И., Морозкина С.Н.

Аспирант, 1 курс аспирантуры

Университет ИТМО

Санкт-Петербург, Россия

E–mail: tyanutova95@gmail.com

Альгинат натрия - это природный полисахарид, полученный из бурых водорослей. Он широко используется в пищевой промышленности из-за его высокой стабильности, загущающего свойства, затвердевания и способности предотвращать высыхание пищи; Эти свойства также позволяют применять его в биоинженерной или фармацевтической промышленности в качестве высокополимерного материала [1].

Данный полисахарид является натриевой солью альгиновой кислоты, молекулы которой построены из остатков β-D-маннуроновой и α-L-гулуроновой кислот [2].

Одной из самых характерных особенностей растворов полимеров является вязкость, очень высокая по сравнению с растворами низкомолекулярных веществ, непостоянная при разных скоростях течения, сильно зависящая от температуры, нелинейно изменяющаяся с концентрацией раствора и связанная с молекулярным весом полимера определенными соотношениями [3].

Целью работы является исследование реологических свойств полимерных растворов альгината натрия с различными концентрациями. Было приготовлено 6 растворов с различными концентрациями: 0,5%, 1%, 1,5%, 2%, 2,5%, 3%. Растворы альгинатов готовили путем перемешивания необходимого веса в дистиллированной воде при комнатной температуре, до полного растворения. В зависимости от концентрации время перемешивания достигало от 2 до 4 часов. Измерение вязкости растворов производилось на приборе Anton Paar реометр MCR 302. Для каждой концентрации были построены 5 графиков зависимости скорости сдвига от коэффициента вязкости. При повышении температуры измерения, вязкость раствора уменьшалась. Также стоит отметить, что при достижении температуры более 350С вязкость раствора менялась незначительно. При увеличении концентрации вязкость растворов увеличивалась. Исходя из полученных данных, будет выбрана концентрация полимерного раствора для дальнейшей работы.

Литература:

- Zheng J. et al. Effects of sodium carboxymethyl cellulose on rheological properties and gelation behaviors of sodium alginate induced by calcium ions //LWT. – 2019. – Т. 103. – С. 131-138.).

- Воронько Н. Г., Деркач С. Р., Измайлова В. Н. Реологические свойства гелей желатины с альгинатом натрия //Журнал прикладной химии. – 2002. – Т. 75. – №. 5. – С. 808-812.

- Осовская И. И., Антонова В. С. Вязкость растворов полимеров: учебное пособие. Изд-е 2-е, доп./ВШТЭ СПбГУПТД. – 2016.