Интерполимерные комплексы на основе полистиролсульфоновой кислоты и полиэтиленоксида

Бодаев В.О. Пышкина О.А. Литманович Е.А. Ветошева П.И.

Студент, 5 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: bodaev.v@yandex.ru

Интерполимерные комплексы (ИПК), стабилизированные водородными связями, вызывают большой интерес за счёт возможности их использования в качестве pH- и термочувствительных компонентов при разработке микрокапсул с контролируемым высвобождением. Поэтому особый интерес вызывает изучение взаимодействия компонентов, способных к образованию ИПК, в различных условиях. В настоящей работе изучено комлексообразование в водных растворах полистиролсульфоновой кислоты (ПССК) и полиэтиленоксида (ПЭО) в различных концентрационных режимах при различной ионной силе растворов.

Методом вискозиметрии исследованы концентрационные режимы водных и водно-солевых ([NaCl]=0,1 М) растворов ПССК и ПЭО и определены концентрации кроссовера (C*) водных и водно-солевых растворов ПССК и ПЭО.

Методом вискозиметрии также показано, что в разбавленных как в водных, так и в водно-солевых растворах, взаимодействие между ПССК и ПЭО отсутствует и система представляет собой совместимую смесь полимеров в общем растворителе. Однако при добавлении кислоты образуются нерастворимые в воде комплексы ПССК-ПЭО.

В полуразбавленных растворах ПССК и ПЭО образуют водорастворимые комплексы на водородных связях, причем концентрационные режимы растворов таких комплексов не зависят от способа их получения – разбавления раствора или его концентрирования.