Реологическое поведение систем целлюлоза – поли-N-винилпирролидон в N-метилморфолин-N-оксиде и получение волокон на их основе

Каширина Е.А.

Студентка, 2 курс магистратуры

Российский технологический университет (ИТХТ им. Ломоносова), Москва, Россия

E–mail: katya.kashirina@mail.ru

Получение целлюлозных волокон из раствора в N-метилморфолин-N-оксиде (NММО) открывает дополнительные возможности получения гибридных волокон с новыми функциональными свойствами [1]. Ранее нами были исследованы системы целлюлозы и полиакрилонитрила в N-метилморфолин-N-оксиде и показана возможность получения новых комплексных волокон– прекурсоров углеродных волокон [2].

Как известно, многие водорастворимые полимеры, в частности поли-N-винилпирролидон (ПВП) и поливиниловый спирт (ПВС), способны образовывать водородные связи с макромолекулами целлюлозы. Являясь нетоксичными и биосовместимыми в широком диапазоне молекулярных масс, в сочетании с целлюлозой, как ключевой биоразлагаемой основой, они позволяют получить волокна многоцелевого назначения и применения в медицине [3].

В настоящей работе поставлена задача исследования реологического поведения систем целлюлозы и ПВП в NММО, получения комплексных волокон и изучения их структуры, термических и механических свойств.

Методом оптической микроскопии, установлено, что, несмотря на способность низкомолекулярного ПВП (8-10 тыс.) ограниченно растворяться в NММО, в указанных системах при T = 100-120°C он существует в виде самостоятельной фазы. Таким образом, экструдаты исследуемых систем, полученные на капиллярном вискозиметре обнаруживают признаки фибриллярного распределения фазы, содержащей ПВП.

Изучение реологического поведения данных систем показывает, что содержание ПВП до 30% (масс. по отношению к целлюлозе) незначительно влияет на значения и характер изменения вязкости и не вызывает ухудшения реологических свойств исследуемых систем, определяя условия формования и свойства получаемых волокон.

Рисунок 1. Зависимость вязкости растворов от напряжения сдвига

Рисунок 2. Зависимость модуля упругости (G') и модуля потерь (G") от частоты

Работа выполнена в лаборатории реологии полимеров Института нефтехимического синтеза им. А. В. Топчиева РАН.

Автор выражает благодарность за помощь в работе к. х. н. Егорову Ю. А. и Виноградову М. И.

1. Куличихин В.Г., Голова Л.К. Растворы целлюлозы в оксидах третичных аминов: межмолекулярные взаимодействия, структура и реология. В кн.: Научные основы химической технологии углеводов / Отв. ред. Захаров А. Г. – М.: Издательство ЛКИ, 2008. С. 223 – 263.

2. Куличихин В. Г., Голова Л. К., Макаров И. С. и др. Смеси целлюлозы и со-полиакрилонитрила: свойства совместных растворов в N-метилморфолин-N-оксиде, формование и термолиз композитных волокон // Высокомолекулярные соединения. Серия C. –2016. – Т.58.– С.81– 92.

3. Tsekova P. B. et al. Electrospun curcumin-loaded cellulose acetate/polyvinylpyrrolidone fibrous materials with complex architecture and antibacterial activity //Materials Science and Engineering: C. – 2017. – Т. 73. – С. 206-214.