Структурообразование двойного блок-сополимера ε-капролактона и этиленоксида на границе раздела вода-воздух

Пащенко Н.О.,1 Кадина Ю.А.,2,3 Ступников А.А.2

Студент, 4 курс бакалавриата

1МИРЭА – Российский технологический университет, Институт тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова, кафедра химии и технологий высокомолекулярных соединений имени Медведева С.С., Москва, Россия

2Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Москва, Россия

3Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН, Москва, Россия

E–mail: nataliapashchenko@yandex.ru

Макромолекулы гомополимеров поли-ε-капролактона и полиэтиленоксида амфифильны и формируют ленгмюровские слои на поверхности воды, при сжатии которых наблюдается кристаллизация в области плато на изотерме поверхностного давления [1]. Рост кристаллов поли-ε-капролактона непостредственно при сжатии ленгмюровского наблюдали при помощи микроскопии под углом Брюстера, а в результате исследования перенесенных на твердые подложки пленок установили, что кристаллические ламели перпендикулярны поверхности воды, а рост кристаллов, соответственно происходит в плоскости раздела фаз [2]. Кристаллизацию поли-ε-капролактонового блока наблюдали и для его сополимеров с полиэтиленоксидом [3] или с политретбутилакрилатом [4]. Целью работы было исследование структурообразования двойного блок-сополимера ε-капролактона и этиленоксида (MPEG113-PСL80) на границе раздела вода-воздух при варьировании температуры субфазы и скорости сжатия.

Ленгмюровские слои MPEG113-PСL80 были сформированы на поверхности воды, очищенной с помощью Milli-Q Integral Water Purification System (Millipore, США) и термостатированной при температурах 10, 20, 30 °С, после растекания раствора в хлороформе и исследованы в режиме сжатия с постоянными скоростями 3.75, 7.5 и 15 см2/мин. Поверхностное давление измеряли методом Вильгельми, поверхностный потенциал – методом вибрирующего электрода, морфологию поверхности слоя визуализировали при помощи оптического микроскопа под углом Брюстера.

При сжатии ленгмюровского слоя MPEG113-PСL80 наблюдается монотонное увеличение поверхностного давления и поверхностного потенциала с выходом на «псевдоплато». Морфология поверхности ленгмюровского слоя при этом однородная, по данным брюстеровской микроскопии. Участок «псевдоплато» на изотерме поверхностного давления связан с протеканием кристаллизации поликапролактонового блока на поверхности воды при сжатии, на поверхности видны кристаллические домены. Давление выхода на «псевдоплато» зависит от температуры, а его длина и отклонение от горизонтали – от скорости движения барьеров при сжатии ленгмюровского слоя.

Выражаю благодарность научному руководителю, к.х.н., Ю.Н. Малаховой. Исследование выполнено при частичной финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 18-33-20267.

Литература

1. Polymer crystallization on the surface of water or aqueous salt solution / Fuchs C. [et al.] // Chemical Engineering & Technology. 2016. V. 39. P. 1333-1340.

2. Brewster angle microscopy study of poly (ε-caprolactone) crystal growth in Langmuir films at the air/water interface / Li B. [et al.] // Langmuir. 2006. V. 22. P. 4902-4905.

3. Langmuir and Langmuir− Blodgett films of poly (ethylene oxide)-b-poly (ε-caprolactone) star-shaped block copolymers / Joncheray T. [et al.] // Langmuir. 2006. V. 22. P. 9264-9271.

4. Xie Q., Li B., Esker A.R. Phase behavior of poly (ε-caprolactone)-b-poly (tert-butyl acrylate) block copolymer at the air/water interface // Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. 2020. V. 587. P. 124346.