Исследование стойкости композиционного материала на основе 
фторопласта-40 к действию концентрированного пероксида
 водорода и его паров
Бадаев Д.В.
Студент, 2 курс магистратуры
МИРЭА - Российский технологический университет, 
Институт тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова, 
Москва, Россия
e-mail: dmitriy_badaev@mail.ru

Использование изделий из полимеров в качестве конструкционных узлов и уплотнений для ракетно-космической отрасли накладывает на них высокие требования по стойкости. Одним из материалов, способных эксплуатироваться в экстремальных условиях: высоких температурах, повышенном радиационном излучении и агрессивных средах, является фторопласт-40Т - композиционный материал на основе фторопласта-40 с дисперсным наполнителем в виде диоксида титана [1, 2]. Целью данной работы было исследование стойкости композиционного материала на основе фторопласта-40 к действию концентрированного пероксида водорода, применяемого в качестве ракетного топлива, и его паров [3].

В качестве объекта исследования были использованы стандартные образцы лопаток тип 5 ГОСТ 11262-2017 , вырубленные из плит, полученных методом прессования. В качестве агрессивной среды был использован пероксид водорода с концентрацией 98% и его пары.

В ходе исследования было установлено, что образцы, испытываемые как в среде пероксида водорода, так и в его парах, достигают сорбционного равновесия через 56 суток после начала испытания. При этом образцы, испытываемые в среде пероксида водорода набирают около 0,5% по массе, а образцы, испытываемые в парах пероксида водорода, около 0,35% по массе. Исследование физико-механических показателей показало, что после 112 суток испытания образцов Ф-40Т в среде пероксида водорода относительное удлинение снизилось на 18% по сравнению с контрольными образцами (с 280% до 230%). При этом прочность при разрыве образцов Ф-40Т, выдержанных в течении 112 суток в среде пероксида водорода, а также прочность при растяжении и относительное удлинение при растяжении образцов Ф-40Т, выдержанных в течении 112 суток в парах пероксида водорода, изменились не более чем на 1%, что можно считать не существенным. Таким образом, фторопласт-40Т можно считать пригодным для изготовления изделий, эксплуатируемых в среде высококонцентрированного пероксида водорода и его паров.

Литература
1. Паншин Ю. А. Фторопласты / Паншин Ю. А., Малкевич С. Г., Дунаевская Ц. С. – Л., 1978. – 231 c.	
2. Бузник, B.M. Состояние отечественной химии фторполимеров и возможные перспективы развития / В.М. Бузник // Российский химический журнал. – 2008. – Т. LII. – № 3. – С. 7 – 12.	
3. Whitehead J. Pump Fed Propulsion for Mars Ascent and Other Challenging Maneuvers / Whitehead J. –  NASA Science Technology Conference, June 2007.