Применение температурно-временной суперпозиции при изучении реологических свойств эпоксидных олигомеров

Синдаров Т.О., Минсадрова А.М., Амирова Л.М.

Студент, студент, доктор химических наук.

Казанский национальный исследовательский технический институт-КАИ

им. А.Н. Туполева, Казань, Россия

E-mail: sindarovtimur1@gmail.com

Эпоксидные олигомеры являются широко используемым материалом в производстве композиционных материалов. Изучение их реологических свойств позволит контролировать и оптимизировать процессы, связанные с переработкой эпоксидных олигомеров и решить проблемы их хранения. Одним из наиболее перспективных методов исследования реологических свойств олигомеров является изучение их на ротационном реометре в режиме осцилляции, преимуществом которого является возможность измерения без разрушения структуры. Современные приборы имеют ограничения по частотному режиму.  Для решения этой проблемы используют температурно-временную суперпозицию, широко используемую при изучении полимеров и крайне редко для олигомеров. Суть этого метода заключается в измерении образца в широком диапазоне температур в пределах доступных частот, с последующим приведением их к одной температуре. Это позволяет расширить интервал частот, что способствует исследованию поведения олигомера в области низких и высоких частот.

Целью работы является установление зависимости компонентов динамического модуля упругости от молекулярно-массовых характеристик эпоксидных олигомеров и математическое моделирование полученных обобщенных кривых.

В качестве объектов был выбран ряд эпоксидиановых (ЭД-8, ЭД-10, ЭД-16, ЭД-20) и эпоксиноволачных (D.E.N.-431, D.E.N.-438, DER-330, УП-643)  олигомеров. Измерения провели на ротационном реометре DHR2 («TA-Instruments») в режиме осцилляции. Анализ данных произведен в программном пакете Origin Pro 8.1.

Используя принцип температурно-временной суперпозиции для компонентов динамического модуля(G'-модуль потерь,  G''-модуль накоплений), были получены обобщенные кривые модулей потерь и накоплений для выбранных марок эпоксидных олигомеров. Проведено математическое моделирование, адекватно описывающее полученные графики, показаны зависимости компонентов модели от молекулярно-массовых характеристик эпоксидных олигомеров.