Способ получения формы метотрексата на основе микрочастиц поли-3-гидроксибутирата

Дорохин А.С

Студент, 2 курс магистратуры (лаборатория Биотехнологии новых материалов)

Сибирский федеральный университет, Институт цветных металлов и материаловедения, Красноярск, Россия

E–mail: dorokhin.al3x@gmail.com

Метотрексат (methotrexate, MTX) – противоопухолевый цитостатик группы антагонистов фолиевой кислоты с механизмом действия – подавление активности дигидрофолатредуктазы, в результате чего нарушается синтез тетрагидрофолата – активной формы фолата, что приводит к нарушению синтеза пуриновых оснований и ДНК и невозможности осуществления процесса репликации. Также MTX проявляет противовоспалительную активность, индуцируя накопление в клетках аденозина и подавляя синтез полиаминов спермина и спермидина [1].

MTX на сегодня является препаратом первой линии в лечении многих онкологических и аутоиммунных заболеваний. Разработки по созданию систем контролируемого высвобождения и таргетированной доставки MTX с использованием различных полимерных матриц являются актуальными и многочисленными [2]. Новым направлением в таких работах является использование полигидроксиалканоатов – сложных полиэфиров оксикарбоновых кислот, характеризующихся высокой биосовместимостью, гидрофобностью и относительно медленной биодеградацией [3].

Микрочастицы на основе поли-3-гидроксибутирата (П3ГБ) с депонированным MTX получали методом замены растворителя из трёхкомпонентной эмульсии (w/o/w) с использованием Tween 80 в качестве стабилизатора. Выход частиц (yield, Y) рассчитывали относительно исходной массы полимера. Величину включения MTX в полимерную матрицу (drug loading, DL) определяли методом ВЭЖХ на хроматографе Agilent 1200 Series с колонкой ZORBAX Eclipse XDB-C18 [4]. Эффективность инкапсулирования (encapsulation efficiency, EE) рассчитывали как отношение MTX, депонированного в микрочастицы, к исходному количеству MTX. Средний диаметр частиц и их ζ-потенциал измеряли на Malvern Zetasizer Nano ZS, (таблица 1):

Таблица 1 - Характеристики микрочастиц П3ГБ с депонированным MTX

| MTX : П3ГБ | C(Tween 80), % | Y, % | EE, % | DL, % | Средний диаметр, нм | ζ-потенциал, мВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1:5 | 0,0 | 93,7 | 15,79 | 3,37 | 521,4 | -17,2 |
| 1:5 | 2,0 | 90,1 | 57,53 | 12,77 | 1267,5 | -21,0 |
| 1:1 | 0,0 | 95,9 | 5,00 | 5,21 | 330,1 | -18,3 |
| 1:1 | 2,0 | 91,7 | 16,93 | 18,46 | 1012,0 | -23,8 |

Литература

1. Friedman, B. Methotrexate mechanism in treatment of rheumatoid arthritis // Joint Bone Spine. 2019, №86. p. 301-307.

2. Alsadat Vakilinezhad, M. Methotrexate and Curcumin co-encapsulated PLGA nanoparticles as a potential breast cancer therapeutic system: In vitro and in vivo evaluation // Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. 2019, №184. 110515.

3. Shishatskaya, E.I. Degradation of P(3HB) and P(3HB-co-3HV) in biological media // Journal of Biomaterials Science, Polymer Edition. 2005, №16(5). p. 643-657.

4. Barbosa, A.I. Fast monolith-based chromatographic method for determination of methotrexate in drug delivery studies // Microchemical Journal. 2019, №148. p. 185-189.

Работы проведены с использованием аналитического оборудования, являющегося собственностью Красноярского регионального центра коллективного пользования ФИЦ КНЦ СО РАН.