Структурообразование двойных блок-сополимеров лактида и этиленоксида на границе раздела вода-воздух

Мнацаканян В.В.,1 Кадина Ю.А.2

Студент, 1 курс магистратуры

1МИРЭА – Российский технологический университет, Институт тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова, кафедра химии и технологий высокомолекулярных соединений имени Медведева С.С., Москва, Россия

2Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Москва, Россия

3Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН, Москва, Россия

E–mail: irinka33830@gmail.com

Амфифильные полимеры могут применяться в качестве основных, либо вспомогательных систем доставки лекарственных веществ, причем сравнительно небольшая их концентрация может существенно улучшать терапевтический эффект препарата [1, 2]. Изучение самоорганизации как гомо- [3] так и сополимеров [4], способных к кристаллизации, проводят в ленгмюровских слоях, наблюдая формирование кристаллов при сжатии непосредственно на поверхности воды при помощи брюстеровской микроскопии и рентгеноструктурного анализа в скользящем угле падения.

Целью работы было сформировать и исследовать ленгмюровские слои двойных блок-сополимеров этиленоксида и L-лактида (MPEG113-PLLA). Увеличение длины гидрофобного блока сдвигает изотермы поверхностного давления и поверхностного потенциала в сторону увеличения площадей на молекулу. При исследовании ленгмюровских слоев серии блок-сополимеров MPEG113-PLLAn обнаружен фазовому переходу ленгмюровских монослоев из жидкорасширенного в жидкокоденсированное фазовое состояние при увеличение степени полимеризации гидрофобного блока до 112 и 228. Появление участков плато на изотермах поверхностного давления MPEG 113-PLLA111 и MPEG113-PLLA228 указывает на фазовый переход, сопровождающийся кристаллизацией полилактидного блока на поверхности. На изотермах поверхностного потенциала начало участков плато соответствует началу перегиба на изотермах поверхностного давления, что подтверждает протекание фазового перехода.

Выражаю благодарность научному руководителю, к.х.н., Ю.Н. Малаховой. Исследование выполнено при частичной финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 18-33-20267.

Литература

1. Satyal U., Sharma V. D., Shif J. A., Ilies M. A. Interface-Engineered Amphiphilic Block Copolymers with Tuned Enzymatic Resistance for Controlled Delivery of Chemotherapeutic Drugs // Control of Amphiphile Self-Assembling at the Molecular Level: Supra-Molecular Assemblies with Tuned Physicochemical Properties for Delivery Applications. – American Chemical Society, 2017. P. 211–229.

2. Curry D., Scheller H., Lu M., Mkandawire M., Servos M. R., Cui,S., Oakes, K. D. Prevention of doxorubicin sorptive losses in drug delivery studies using polyethylene glycol // RSC Advances. 2015. V. 5. P. 25693-25698.

3. Li B., Esker A. Molar mass dependent growth of poly(ε-caprolactone) crystals in Langmuir films // Langmuir. – 2007. – V.23. – P.2546–2554.

4. Joncheray T. J., Denoncourt K. M., Meier M. A., Schubert U. S., Duran R. S. Two-Dimensional Self-Assembly of Linear Poly(ethyleneoxide)-b-poly(ε-caprolactone) Copolymers at the Air-Water Interface // Langmuir. 2007. V.23. P. 2423–2429.