Влияние сульфат ионов на конформационные особенности хитозана

Мухамедьяров Т.Н., Кулиш Е. И.

Аспирант, 1 год обучения

Башкирский государственный университет,

химический факультет, Уфа, Россия

E–mail: tharll@mail.ru

Использование полимера хитозана является перспективным в медицине, где хитозан незаменим в качестве носителя лекарственных соединений в защитных раневых покрытиях. Экспериментальным путем было обнаружено, что немодифицированный хитозан на раневой поверхности быстро растворяется, что затрудняет его использование. Однако, при добавлении к раствору хитозана различных ионов неорганических кислот, например сульфат ионов, растворимость хитозана значительно понижается. В данной работе исследованы особенности взаимодействия полимера хитозана с сульфат ионами и их влияние на конформационные особенности хитозана.

Объектом исследования являлся хитозан, представленный в виде пентамера. Исследование осуществлялось с использованием программного обеспечения HyperChem использованием полуэмпирического метода RM1. В данной работе оценивались энергетические характеристики исследуемых соединений, в частности, ∆Hреакции и ∆G при T=298 K. Предполагается, что взаимодействие серной кислоты с хитозаном происходит посредством протонирования амино-групп хитозана, с последующим образование водородной связи. Каждой амино-группе полученного комплекса был присвоен порядковый номер (1,2,3,4,5). Взаимодействие хитозана и серной кислоты описывалось следующим уравнением:

Во время моделирования реакции было обнаружено, что сульфат-ион способен изменять конформацию хитозана от линейной до свернутой. Такое изменение формы макромолекулы возможно в следствии того, что сульфат-ион, благодаря своей высокой электроотрицательности, стягивает электронную плотность гидроксильных и амино-групп на себя, что приводит к их связыванию и образованию дополнительного взаимодействия. Это положительно сказывается на стабильности соединения хитозан-серная кислота, что доказывается рассчитанными энергетическими характеристиками построенных соединений. Такие свернутые молекулы получили свои порядковые номера (6, 7, 8, 9, 10). Данные полученные во время данного исследования представлены в таблице.

| Исходя из полученных данных можно утверждать, что добавление сульфат ионов к хитозану положительно сказывается на его энергетической стабильности и прочности полученных комплексов. Как показали расчеты, наиболее энергетически выгодным комплексом является соединение 10, что связанно с образованием дополнительных взаимодействий между пятыми гидроксильной и амино-группами свернутого хитозана с сульфат анионом. № | кДж/моль |  |
| --- | --- | --- |
|  | ∆H | ∆G |
| 1 | -58,86 | -46,94 |
| 2 | -47,60 | -56,54 |
| 3 | -47,71 | -68,57 |
| 4 | -36,19 | -65,99 |
| 5 | -48,28 | -63,18 |
| 6 | -64,83 | -35,03 |
| 7 | -43,60 | -61,48 |
| 8 | -51,79 | -78,61 |
| 9 | -51,30 | -69,18 |
| 10 | -46,24 | -87,96 |