Получение органических карбаматов и изоцианатов на основе аминов и дифенилкарбоната

Хризанфоров Д.Н.1

Студент, 2 курс магистратуры

1 Казанский национальный исследовательский технологический университет,

факультет технологии и переработки каучуков и эластомеров, Казань, Россия

E–mail: Dimanhr@mail.ru

Полиуретаны являются одними из важнейших полимеров в промышленности. Основной способ их получения основан на взаимодействии ди- и полиизоцианатов с многоатомными спиртами. В России в настоящий момент отсутствует промышленное производство изоцианатов.

Известные способы получения изоцианатов основаны на фосгенном методе, который не удовлетворяет требованием зеленой химии. В связи с этим в данной работе рассматривается получение изоцианатов термическим разложением карбаматов, который является экологически чистым способом.

Квантово-химическим методом функционала плотности B3LYP/6-311++G(df,p) был изучен термический распад N,О-диметилкарбамата и N-метил-О-фенилкарбоната. По результатам термический распад O-фенилкарбамата, с образованием изоцианата, является более кинетически и термодинамически выгодным, чем распад O-метилкарбамата. В широком температурном интервале константы скорости термического распада N-метил-О-фенилкарбамата в 20 раз больше, чем константы скорости распада N,О-диметилкарбамата. Однако фенол ингибирует термический распад N-метил-О-фенилкарбамата. В связи с этим при пиролизе О-дифенилкарбамата необходимо непрерывное разделение получаемого в результате пиролиза изоцианата и фенола.

Нами экспериментально показано, что алифатический амин - 1,6-гексаметилендиамин, ароматический амин - анилин - легко взаимодействуют с дифенилкарбонатом с образованием 1,6-гексаметилен-бис(фенилкарбамата) и N,O-дифенилкарбамата соответственно, практически с количественным выходом.

В результате термического распада О-фенилкарбаматов, полученных на основе 1,6-гексаметилендиамина и анилина, при температурах 250°С-300°С и пониженном давлении, образуются 1,6-гексаметилендиизоцианат и фенилизоцианат с выходом 95%. Таким образом, пиролиз О-фенилкарбаматов позволяет получать с высоким выходом как алифатические, так и ароматические изоцианаты.