Полифлуорены, содержащие кетоцианиновый краситель в основной цепи

Стекольникова Н.В.1, Каскевич К.И.2, Ильгач Д.М.2, Мильцов С.А.2, Якиманский А.В.2

Студент, 4 курс бакалавриата

1Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет), кафедра химической технологии органических красителей и фототропных соединений, Санкт-Петербург, Россия

2Институт высокомолекулярных соединений РАН,

Санкт-Петербург, Россия

e-mail: nadya.stekolnikova@mail.ru

Актуальной задачей является разработка новых люминесцирующих систем для использования их при создании светоизлучающих устройств или сенсоров. В настоящей работе синтезированы полифлуорены, содержащие кетоцианиновый краситель в основной цепи. Полифлуорены выбраны в качестве базового полимера для введения красителя, так как известно, что эти сопряженные полимеры характеризуются высоким квантовым выходом люминесценции, излучают синий свет, образуют бездефектные покрытия, мономеры для их синтеза коммерчески доступны, а также флуорен может быть легко модифицирован для придания полимерам различных свойств [1]. Кетоцианин выступает в данной системе в качестве люминофора, излучающего красный свет для получения материалов, излучающих красный и белый свет, а также разработки сенсорных материалов.

Синтез бромированного кетоцианинового красителя 3 проводился непосредственно из бромистого кетоцианина 1, путем его реакции с 2,3-бис(диметиламинометилен)циклопентаноном 2 в кипящем пиридине в течение часа. Продукт выделили высаживанием в воду, фильтрованием и перекристаллизацией в метаноле [2]. Структура соединения была подтверждена методом ЯМР спектроскопии.

Полифлуорены с различным содержанием красителя синтезировали по методу Сузуки в микроволновом реакторе в растворе анизола с палладиевым катализатором в инертной атмосфере. В качестве щелочного агента и межфазного катализатора использовали 2М раствор K2CO3 в бидистилированной воде и трикаприлметиламмоний хлорид (Aliquat 336).

Молекулярно-массовые характеристики полифлуоренов определены методом гель-проникающей хроматографии. Изучены спектры поглощения и фотолюминесценции кетоцианинового красителя и полифлуоренов.

Литература

1. Scherf, U., Neher, D. Polyfluorenes, Springer, Вerlin. 2008. 322 p.

2. Miltsov, S., Encinas, C., Alonso, J. Novel synthesis of ketocyanine dyes. // Tetrahedron Letters. 2001, № 42. p. 6129–6131.