Синтез диблок-сополимеров 2, 3, 4, 5, 6-пентафторстирола и 2-гидроксиэтилметакрилата и исследование поверхностных свойств покрытий на их основе

Чекуров К.Е., Барабанова А.И., Хохлов А.Р.

молодой ученый

Институт элементоорганических соединений РАН им. А.Н. Несмеянова

E–mail: chekurov@polly.phys.msu.ru

Фторсодержащим полимерам посвящено значительно количество современных исследований ввиду их термической и химической стойкости, устойчивости к износу и старению, а также плохой смачиваемости в водных и органических средах.

Низкая поверхностная энергия и высокие значения углов смачивания фторсодержащих полимеров делают их весьма привлекательными для создания омнифобных покрытий, обладающих способностью к самоочищению от неорганических и органических загрязнений.

В последнее время для создания супергидрофобных покрытий стали использовать амфифильные полуфторированные блок сополимеры. Фторированные блоки сополимеров обеспечивают низкую поверхностную энергию покрытия. Благодаря наличию функциональных групп в гидрофильных полимерных блоках, сополимер ковалентно связывается с обрабатываемой поверхностью, а амфифильная природа приводит к микрофазному расслоению и обеспечивает таким образом микро- и/или наношероховатость поверхности покрытия.

Цель работы заключалась в синтезе амфифильных диблок-солимеров (ДС) 2,3,4,5,6-пентафторстирола (ПФС) и 2-гидроксиэтилметакрилата (ГЭМА) с различным составом и ММ характеристиками, а также в исследовании поверхностных свойств тканевых покрытий на основе ДС [1-3].

Синтез ДС проводился двухстадийной радикальной полимеризацией с обратимой передачей цепи по механизму присоединения-фрагментации. Получены узкодисперсные ПГЭМА-блок-ПФС сополимеры различного состава.

Исследованы поверхностные свойства тканевых покрытий на основе ДС различного состава. Показано, что основным фактором, определяющим превращение гидрофобных поверхностей в супергидрофобные и обеспечивающим стабилизацию состояния Касси, является соотношение длин ППФС и ПГЭМА блоков PnПФС/PnГЭМА. Переход покрытий из гидрофобных в супергидрофобные происходит при PnПФС/PnГЭМА > 3.5

Литература

- Чекуров К.Е., Барабанова А.И., Благодатских И.В., Локшин Б.В., Перегудов А.С.,Абрамчук С.С., Хохлов А.Р. Синтез и самоассоциация амфифильных диблок-сополимеров 2,3,4,5,6-пентафторстирола. ДАН, т. 484, №4, 2019.

- Чекуров К.Е., Барабанова А.И., Благодатских И.В., Перегудов А.С., Хохлов А.Р. Синтез и репеллентные свойства фторированных диблок-сополимеров. Фтор. Зам., т. 123, №2, 2019.

- Чекуров К.Е., Барабанова А.И., Перегудов А.С., Хохлов А.Р. Исследование полимеризации 2,3,4,5,6-пентафторстирола В присутствии 2-циано-2-пропил-дитиобензоата с помощью ямр спектроскопии. Фтор. Зам., т. 124, №3, 2019