Исследование 2-меркаптобензтиазола, серы и оксида железа на свойства и структуру СВМПЭ

Герасимова Ю. С., Данилова С. Н.

Студент, 5 курс специалитета

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова,

Институт естественных наук, Якутск, Россия

E-mail.ru: meruemnimueh@mail.ru

Среди полимеров, эксплуатируемых в низкотемпературных условиях, следует выделить сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМПЭ). Полимерные композиционные материалы (ПКМ) на основе СВМПЭ характеризуются относительно высокой ударной вязкостью, морозостойкостью, коррозионной стойкостью и низким коэффициентом трения [1] по сравнению с другими полиолефинами.

В качестве полимерной матрицы был использован СВМПЭ марки Celanese GUR 4022 с молекулярной массой более 5 млн. г/моль, в качестве наполнителей – оксид железа – ТУ 6-09-653-85, восьмичленный цикл серы – ГОСТ 127.4-93, дифенилгуанидин (ДФГ) – ГОСТ 40-80 и 2-меркаптобензтиазол (МБТ) – ГОСТ 739-74. Композиты получали по стандартной технологии переработки СВМПЭ методом горячего прессования.

Механические исследования проводили на испытательной машине Shimadzu AGS-J (Япония) по ГОСТ 11262-80. Триботехнические характеристики определяли на универсальном трибометре UMT-3 фирмы CETR (США) согласно ГОСТ 11629-75. Структурные исследования проведены на ИК-спектрометре с преобразованием Фурье Varian 7000 FT-IR, Varian (США) и на растровом электронном микроскопе JSM-7800F фирмы JEOL (Япония).

Наполнение СВМПЭ с используемым модификатором приводит к повышению прочности, эластичности и износостойкости ПКМ относительно ненаполненной полимерной матрицы. Из литературных источников известно [2], что взаимодействие полиэтилена с серой осуществляется по радикальному механизму, где катализатором реакции выступает МБТ. Наличие подвижного атома водорода и неспаренных электронов в тиазольном кольце 2-МБТ легко образует комплексы с серой, что приводит к образованию свободных радикалов. Далее, эти радикалы при взаимодействии с макромолекулой СВМПЭ замещают атом водорода, способствуя образованию сшитых структур полимера. Оксид железа, внедряясь в объем полимера, улучшает прочностные характеристики полимера.

В ходе данной работы была разработана рецептура новых полимерных материалов, характеризующиеся повышенной прочностью. Так, наполнение СВМПЭ 1%S+1%Fe2O3+1%МБТ повышает максимальное напряжение при разрыве на 50%, модуль упругости – на 37 %.

Научный руководитель - д.т.н., профессор Охлопкова А.А.

Литература

1. Guofang G., Huayong Y., Xin F. Tribological properties of kaolin filled UHMWPE composites in unlubricated sliding // Wear. – 2004. – Т. 256. – №. 1-2. – с. 88-94.

2. Догадкин Б.А., Донцов А.А. Взаимодействие полиэтилена с серой: доклад АН СССР//Доклады академии наук СССР – 1961. – т. 138. – №6 – с. 1349-1352.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-33-50117