Новый подход к созданию бифункциональных частиц-контейнеров из кремнезема

Наумова К.А.1,2

Студент, 5 курс специалитета

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

2Институт физической химии и электрохимии имени А.Н. Фрумкина РАН, Москва, Россия

E–mail: helium4002@gmail.com

В настоящее время стремительно развиваются различные подходы к созданию носителей для доставки лекарственных препаратов. В этой связи внимание исследователей привлекают мезопористые частицы-контейнеры из диоксида кремния (SiO2-МЧК), характеризующиеся высокой удельной поверхностью с развитой системой пор [1]. Более того, они не токсичны и разрешены FDA (U.S. Food and Drug Administration) для использования  в медицине.

Классическая схема получения SiO2-МЧК представляет собой темплатный золь−гель синтез на мицеллах инертных (т.е. не обладающих дополнительными функциями) ПАВ. По окончании синтеза инертный темплат удаляют из частиц и загружают в них целевой лекарственный препарат путем его сорбции из раствора. Недостатки такого способа: низкая загрузка лекарства в частицы и сложность управления процессом его выхода в окружающую среду. Для решения этих проблем нами был разработан новый подход к созданию SiO2-МЧК, заключающийся в использовании мицелл целевого лекарственного препарата в качестве темплата [2]. Он также позволил впервые получить бифункциональные SiO2-МЧК, содержащие два биологически активных соединения.

При этом был использован «гибридный» темплат из мицелл бактерицидного препарата мирамистина с солюбилизированным в них водонерастворимым природным соединением куркумином, обладающим широким спектром биологического действия [3]. Показано, что растворимость куркумина в таком мицеллярном растворе существенно (до 80 раз) превышает его растворимость в воде.

Синтезированные на «гибридном» темплате SiO2-МЧК имеют продолговатую форму и гексагонально-упорядоченную систему пор. Средние размеры их продольной и поперечной осей − около 300 и 100 нм соответственно. Содержание обоих препаратов в SiO2-МЧК достаточно велико (более 1 г / г SiO2). Кроме того, загрузку куркумина можно увеличить, повышая температуру солюбилизации и концентрацию мирамистина.

Исследована кинетика выхода препаратов из SiO2-МЧК в водную среду. Показано, что оба капсулированных соединения постепенно высвобождаются из частиц, при этом скорость их выхода увеличивается при понижении pH среды. Обнаружено, что характер выхода куркумина зависит от концентрации мирамистина в дисперсионной среде.

Бифункциональные SiO2-МЧК могут служить для создания новых лекарственных форм куркумина, обеспечивающих его высокую биодоступность и контролируемое высвобождение. Благодаря сочетанному действию двух капсулированных препаратов SiO2-МЧК также являются перспективными с точки зрения борьбы с бактериальными клетками.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект  № 1903-00703).

Литература

1. Argyo C. et al. Multifunctional mesoporous silica nanoparticles as a universal platform for drug delivery // Chem. Mater. 2014, v. 26. p. 435−451.

2. Дементьева О.В. и др. Новый способ загрузки лекарственных препаратов в мезопористые наночастицы кремнезема: золь−гель синтез с использованием их мицелл в качестве темплата // Коллоид. журн. 2016, т. 78. с. 539−549.

3. Yallapu M.M. et al. Curcumin nanoformulations: a future nanomedicine for cancer // Dug Discov. Today. 2012, v. 17. p. 71−80.