Изменение спектральных свойств водных золей серебра под влиянием комплексообразования на поверхности наночастиц

Юзабчук Д.А

Студент, 2 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

Химический факультет, Москва, Россия

E-mail: dmitry.yuzabchuk@gmail.com

Особенностью металлических наночастиц является возникновение эффекта поверхностного плазмонного резонанса (ППР). Сочетание высокой интенсивности и относительно небольшой ширины полосы ППР серебра лежит в основе его широкого использования в данной области исследований. Из литературы известна зависимость оптических свойств наночастиц серебра от размера и геометрии частиц, поверхностного заряда, химической композиции поверхностного слоя.

В случае получения наночастиц из соединений серебра на их поверхности содержатся хемосорбированные ионы Ag+, имеющие незаполненные электронные орбитали и способные к комплексообразованию. Перераспределение электронной плотности на ионах Ag+ за счет комплексообразования сказывается на спектральных свойствах полосы ППР серебряных наночастиц. При наличии в системе компонентов, образующих с ионом Ag+ комплексы, таких как аммиак, анионы Br-, SCN- S2O32- происходит уширение линии ППР (Рис 1). При этом ширина линии на половине высоты коррелирует с константой комплексообразования ионов Ag+ с соответствующим лигандом в водной среде (Рис. 2).

| Рис. 1. Нормализованные спектры поглощения золей наночастиц серебра, полученных восстановлением 1 - без модификатора; в присут-ствии 2 - аммиака, 3 - роданида аммония, 4 - тиосульфата натрия. | Рис. 2. Зависимость ширины линии поглощения на половине высоты от константы образования соответствующего комплекса серебра. Стабилизатор поверх-ности: нитрат (1, 3), бромид (2, 4) ЦТМА; комплексообразователь: содержался в исходной реакционной смеси (1,2), вводился в предварительно синтезированный золь (3, 4). |
| --- | --- |