Наноструктурированные сорбенты на основе оксида алюминия, модифицированные лантаноидами

Силявка Е.С., Митрофанов А.А.

Студент, 2 курс магистратуры

Санкт-Петербургский государственный университет,

Институт химии, Санкт-Петербург, Россия

E–mail: lenasil1@mail.ru

В последнее время в металл-аффинной хроматографии широко применяются в качестве сорбентов оксиды различных металлов — макропористые неорганические носители [1]. Такие нанорегулярные частицы обладают пористой структурой и большой активной поверхностью.

В связи с недостатками существующих сорбентов становится очевидной необходимость получения новых материалов, которые могли бы эффективно выполнять функции металл-аффинных сорбентов.

Таким образом, целью и задачами данной работы являются синтез и характеризация новых сорбентов на основе оксида алюминия, модифицированных лантаноидами, определение их структурных, поверхностных и сорбционных свойств.

В рамках данной работы был получен ряд наноструктурированных мезопористых оксидных систем Ln:Al2O3 (где Ln — Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Er, Tm, Yb, Но).

Структура и морфология полученных оксидов были исследованы с помощью рентгенофазового анализа, термогравиметрического анализа, сканирующей электронной микроскопии. Элементный состав образцов был определен с помощью метода энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии и рентгенофлуоресцентного анализа. Площадь поверхности образцов была определена методом низкотемпературной адсорбции азота (БЭТ). Исследована зависимость адсорбции инсулина на синтезированных оксидах от концентрации. Содержание инсулина в растворах после проведения сорбции было определено методом Брэдфорд [2]. Построены изотермы адсорбции инсулина на полученных оксидных сорбентах, определена зависимость сорбционной ёмкости по инсулину в зависимости от допирующего лантаноида.

Литература

1. Kurdyukov D. A. et al. Ni-functionalized submicron mesoporous silica particles as a sorbent for metal affinity chromatography //Journal of Chromatography A. – 2017. – Т. 1513. – С. 140-148.

2. Bradford M. M. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding //Analytical biochemistry. – 1976. – Т. 72. – №. 1-2. – С. 248-254.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 20-016-00160).